1. ------IND- 2017 0262 D-- LT- ------ 20190626 --- --- FINAL

Ženklinimo sistemų kokybės kontrolės techninės sąlygos

TP M

2018

parengė Kelių federalinės tarnyba

Bergiš Gladbachas

2018 m. leidimas

Įžanginės pastabos

Dokumentą „Ženklinimo sistemų kokybės kontrolės techninės sąlygos“ parengė Kelių federalinė tarnyba, įgaliota Federalinės eismo ir skaitmeninės infrastruktūros ministerijos (vok. Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur – BMVI). Dokumentas buvo suderintas su federacinėmis žemėmis ir federacinių žemių ženklinimo specialistais. Prieš paskelbiant šį dokumentą, buvo išklausyta pramonės dalyvių, atstovaujamų Vokietijos kelių ženklinimo mokslinių tyrimų asociacijos (DSGS e.V.), nuomonė.

Atsižvelgta į įsipareigojimus pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Turinys

1.	Bendroji informacija	5

2.	Standartų nuorodos	5

3.	Sąvokos	6

4.	Ženklinimo sistemų bandymai apkrova	6

4.1.	Sukamasis bandymų įrenginys	6

4.1.1.	Ratai	6

4.1.2.	Bandinys	7

4.1.3.	Valymo sistema	7

4.2.	Bandinių paruošimas	7

4.2.1.	Taikymas	7

4.2.2.	Su naudojimu susiję matavimai	8

4.2.3.	Ėminių ėmimas	9

4.2.4.	Kondicionavimo laikas	9

4.2.5.	Naudojimo kryptis	9

4.3.	Lyginamasis pavyzdys	9

4.4.	Bandymo atlikimas	10

4.4.1.	Bandymo sąlygos	10

4.4.2.	Su įranga ir bandymo sąlygomis susiję matavimai	11

4.4.3.	Ženklinimo sistemų transporto techninių savybių matavimas	11

4.4.4.	Bandymų vertinimas	12

4.4.5.	Bandymų kontrolė (atkuriamumas)	12

5.	Ženklinimo medžiagų bei priedų cheminių ir fizikinių savybių bandymai (pirminio pavyzdžio bandymas)	12

5.1.	Bendroji informacija	12

5.2.	Ėminių ėmimas	13

5.3.	Iš anksto neparuoštų ženklinimo sistemų pirminio pavyzdžio bandymas	14

5.3.1.	Organinių ir neorganinių medžiagų kiekio nustatymas	14

5.3.2.	Lakiųjų organinių junginių ir monomerų arba oligomerų nustatymas	14

5.3.3.	Titano dioksido kiekio organinių medžiagų liekanose nustatymas	14

5.3.4.	Priemaišų kiekio nustatymas	14

5.3.5.	Minkštėjimo taško pagal Wilhelmi testą nustatymas	15

5.3.6.	Atsparumas prasiskverbimui	15

5.3.7.	Laikinųjų ženklinimo sistemų švino ir kadmio kiekio bandymas	15

5.4.	Ženklinimo folijų pirminio pavyzdžio bandymas (identifikavimo metodas)	15

5.4.1.	Folijų objekto mėginiai	15

5.4.2.	Kelių ženklinimo folijų vaizdų analizė	15

5.4.3.	Ženklinimo folijos termogravimetrinė analizė	15

5.4.4.	Lipnaus folijų sluoksnio analizė	16

5.4.5.	Bitumo sudėtyje turinčių gruntų analizė	16

5.5.	Priedų pirminio pavyzdžio bandymas	16

5.5.1.	Šviesą atspindinčių rutuliukų ir šiurkštumo priemonių (įmaišomosios ir barstomosios medžiagos sistema) analizė	16

5.5.2.	Šviesą atspindinčių dalelių ir šiurkštumo priemonių dangos (angl. coating) analizė	16

5.5.3.	Kitų priedų analizė	17

A priedas		18

B priedas		21

C priedas		24

# Bendroji informacija

Dokumente „Ženklinimo sistemų kokybės kontrolės techninės sąlygos“ (vok. Technischen Prüfbedingungen für Markierungssysteme – TP M) pateikti ilgalaikiams (balta spalva) ir trumpalaikiams (geltona spalva) ženklams, kurie daromi naudojant ženklinimo sistemas, keliami reikalavimai. TP M taisyklės pagrįstos bandymų standartu DIN EN 13197. Kai kuriuose jų punktuose patikslinama arba nustatoma, kurie pagal standartą DIN EN 13197 galimi parametrai naudojami Vokietijoje. Jeigu atitinkamuose skirsniuose neišskiriama, taisyklės galioja ir ilgalaikiams, ir laikiniems ženklams.

Ženklams naudojamos ženklinimo medžiagos bei priedai turi atitikti dokumentą „Techninės tiekimo sąlygos, taikomos ženklinimo medžiagoms“ (vok. Technischen Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien – TL M). Be to, ženklai turi atitikti dokumentą „Papildomos techninės sutarčių sąlygos ir gairės dėl kelių ženklinimo“ (vok. Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen – ZTV M).

Kelių ženklams naudojamos statybinės medžiagos ir statybinių medžiagų mišiniai, teisėtai pagaminti ir (arba) pateikti rinkai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Turkijoje arba teisėtai pagaminti ELPA valstybėje narėje, pasirašiusioje EEE susitarimą, yra pripažįstami lygiaverčiais Vokietijoje, jei jie tvariai užtikrina apsaugos lygį, atitinkantį dokumentuose „Papildomos techninės sutarčių sąlygos ir gairės dėl kelių ženklinimo“ (vok. santrumpa – ZTV M) ir „Techninės tiekimo sąlygos, taikomos ženklinimo medžiagoms“ (vok. santrumpa – TL M) nustatytą lygį.

# Standartų nuorodos

Toliau cituojami taikant šį dokumentą būtini dokumentai. Jei prie nuorodos pateikiama data, galioja tik tas dokumento leidimas. Jei nuoroda pateikiama be datos, galioja naujausias to dokumento leidimas.

DIN EN 1423 „Kelių ženklinimo medžiagos. Užbarstomosios medžiagos. Stiklo rutuliukai, užpildai šiurkštumui didinti ir abiejų mišiniai“

DIN EN 1424 „Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai“

DIN EN 1436 „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių ženklinimo parametrai“

DIN EN 1790: 2013 „Kelių ženklinimo medžiagos. Gamintiniai kelių ženklinimo elementai“

DIN EN 1871: 2000 „Kelių ženklinimo medžiagos. Ženklinimo dažai, šalto plastiko masė ir karšto plastiko masė. Fizikinės savybės“.

DIN EN 12802: 2011 „Kelių ženklinimo medžiagos. Laboratoriniai identifikavimo metodai“

DIN EN 13036-1 „Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 dalis. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės būdą.“

DIN EN 13197: 2014 „Kelių ženklinimo medžiagos. Sukamasis dilimo imitatorius“

DIN EN ISO 11885: 2009 „Vandens kokybė. Atrinktų elementų nustatymas optinės emisijos spektrometrijos metodu, taikant induktyviai susietą plazmą (ICP-OES)“.

ISO 2811-1. 2011 „Dažai ir lakai. Tankio nustatymas. 1 dalis. Piknometrinis metodas“

ISO 11466 „Dirvožemio kokybė. Kadmio, chromo, kobalto, vario, švino, mangano, nikelio ir cinko nustatymas ekstrahuojant dirvožemį karališkuoju vandeniu“

TL M „Techninės tiekimo sąlygos, taikomos ženklinimo medžiagoms“

ZTV M „Papildomos techninės sutarčių sąlygos ir gairės dėl kelių ženklinimo“

# Sąvokos

Ženklinimo medžiagų ir priedų sąvokų apibrėžtys pateiktos TL M.

Ženklinimo sistemas sudaro ženklinimo medžiagos ir joms priklausantys priedai, tinkamumo bandymų metu jos naudodamos ant specialių bandinių.

Ženklinimo sistemų tinkamumo bandymą sudaro bandymas apkrova ant sukamojo bandymų įrenginio bei cheminių ir fizikinių savybių bandymas (pirminio pavyzdžio bandymas).

Prašymo teikėjas yra asmuo, kuris užsako tinkamumo bandymą ir nurodomas akredituotai bandymų laboratorijai kaip atsakingas asmuo kontaktams.

Medžiagos gamintojas yra tas, kuris gamina ženklinimo medžiagą ir teikia ją rinkai.

Užbarstomosios medžiagos gamintojas yra tas, kuris gamina užbarstomąją medžiagą ir teikia ją rinkai.

Jeigu gaminys atitinka nacionalinius ir europinius būtiniausius reikalavimus, išduodamas bandymo sertifikatas.

Jeigu gaminys atitinka europinius būtiniausius reikalavimus, išduodamas patvirtinimas apie atliktą bandymą.

Santrumpa NPD (no performance determined) reiškia, kad nepaaiškinama jokia atitinkamos ženklinimo sistemos charakteristika.

# Ženklinimo sistemų bandymai apkrova

# Sukamasis bandymų įrenginys

Sukamąjį bandymų įrenginį sudaro horizontaliai įrengtas sukamasis diskas, kurio išorės skersmuo yra 6,4 m. Apskritiminis greitis nuolat reguliuojamas iki ne daugiau kaip 120 km. Sukti jį galima į abi puses. Ant sukamojo disko krašto spindulio kryptimi įrengti korpusai, skirti bandiniams pritvirtinti. Korpusų matmenys priklauso nuo bandinio dydžio (4.1.2 skirsnis). Sukamasis diskas yra visiškai kondicionuojamoje ir uždaromoje patalpoje.

# Ratai

Bandinių apkrova sukuriama per juos riedant nustatytam skaičiui ratų. Bandinių apkrovai įtakos turi ratų skaičius, padangų rūšis, rato apkrova, padangų slėgis, kritimas ir įstrižoji eiga.

Įprastai apkrova sukuriama pagal standartą DIN EN 13197 2 ratų poromis. Vienos ratų poros ratai yra vieni priešais kitus. Jeigu su 4 ratų poromis pasiekiami palyginami rezultatai, nukrypstant galima bandymą atlikti su 4 ratų poromis vietoj 2 ratų porų. Rezultatus palyginamais galima laikyti tuomet, kai dienos ir nakties matomumas skiriasi ne daugiau kaip 15 %, o atsparumas slydimui arba šliaužimui nesiskiria vienas nuo kito daugiau kaip ± 5 SRT vienetais.

Kiekvienas bandymas pradedamas su naujomis padangomis. Naudojamos lengvųjų automobilių padangos, kuriomis įprastai prekiaujama rinkoje. Padangos turi būti bent 205/60 dydžio, kad būtų išgautas ne trumpesnis kaip 150 mm riedėjimo plotis. Jeigu naudojamo tipo padangų nebegalima naudoti toliau, turi būti atliekamos palyginamosios eigos, kad būtų nustatyta, jog su naujo tipo padangomis galima pasiekti palyginamų rezultatų. Vertinant palyginamumą, taikomos tos pačios ribos kaip ir naudojant 4 ratų poras.

Sukamasis bandymų įrenginys turi atitikti toliau nurodytus techninius ribinių sąlygų reikalavimus.

Rato apkrova turi būti nuo 0 N iki 4000 N. Padangų slėgis turi būti nuo 0 MPa iki 0,3 MPa. Ribinės ženklinimo sistemų tinkamumo bandymui sąlygos pateiktos 3 lentelėje. Ratų tvirtinimo sistemoje turi būti numatytas įstrižosios eigos su ± 10‘ ir kritimo su ± 1° nuokrypiu nustatymas. Prieš pradedant naują bandymo ciklą, būtina patikrinti įstrižosios eigos ir kritimo bei padangų slėgio nustatymą. Po kiekvienos ilgesnės bandymo ciklo pertraukos šiuos parametrus reikia patikrinti iš naujo ir, jeigu reikia, koreguoti.

# Bandinys

Bandytinos ženklinimo sistemos pritaikomos specialiems bandiniams. Bandiniai turi būti pakankamo lenkimo stiprio, kad paviršiaus apdaila bandymo metu nepasikeistų ir kad juos tvarkyti esant iki 50 °C temperatūrai būtų galima be akivaizdžių deformacijų ir lūžių. Gaminant bandinius naudojama bitumo sudėtyje esanti medžiaga (pvz., lietasis asfaltbetonis). Bandinio paviršiaus šiurkštumas nustatomas pagal standarte DIN EN 13036-1 aprašytą metodą. Profilio gylis sudaro ≤ 0,6 mm ir atitinka RG 1 klasę pagal standartą DIN EN 13197. Bandinių dydis yra toks:

ilgis:	397 mm (± 2 mm),

plotis:	198 mm (± 2 mm),

storis:	48 mm (± 2 mm).

Bandinius reikia pritvirtinti tam, kad bandinių viršutinės pusės būtų tame pačiame aukštyje kaip korpuso išorinė dalis, kad būtų išvengta įtrūkimų. Turi susidaryti tolygus riedėjimo paviršius be slydimo ir svyravimų, o bandiniai savo korpuse turi nejudėti.

# Valymo sistema

Bandymo metu atsilaisvinusios dalelės nuo sukamojo disko pašalinamos suslėgtuoju oru, kad būtų išvengta abipusio poveikio bandomam pavyzdžiui.

Papildomai bandymo metu padangas galima vėsinti purškiamu vandeniu. Aušinti padangas iš esmės reikalinga termoplastikų atveju.

# Bandinių paruošimas

# Taikymas

Bandymui įtakos turi skirtingi dengimo veiksniai, labiausiai dengimo būdas, padengtas plotas, dengimo kryptis bei džiūvimo arba kietėjimo sąlygos.

Iš esmės ženklinimo sistema dengiama tokiu būdu, koks numatytas praktikoje. Prašymo teikėjas privalo pateikti visus būtinus dengimo duomenis, įskaitant visus reikalingus komponentus ir jų kiekius, taip pat nurodyti dengimo būdą. Dengimo metodas (išsamus aprašymas pagal 1 lentelę), taip pat visi naudojimo metu gauti duomenys pažymimi naudojimo protokole. Dengiama prižiūrint akredituotai bandymų laboratorijai arba akredituotos bandymų laboratorijos įgaliotai įstaigai. Pageidaujant prašymo teikėjas gali dalyvauti dengimo metu.

Tyrimai atskleidė, kad su reaktyviomis sistemomis, kurias sudaro 2 arba 3 komponentai (recepto sudėties santykis 98:2 arba 1:1) transporto techninių savybių atžvilgiu gaunami palyginami rezultatai ir, atsižvelgiant į gamintojo duomenis, jas galima dengti taikant vieną arba kitą recepto sudėties santykį. Recepto sudėties santykis nepateikiamas bandymo sertifikate, jeigu gamintojas prieš pradedant bandymą raštu patvirtina, kad šią ženklinimo medžiagą galima dengti taikant ir recepto sudėties santykį 98:2, ir recepto sudėties santykį 1:1 taip, kad neatsirastų cheminės sudėties skirtumų. 98-osios dalies komponentai iš 2 komponentų medžiagos atitinka A ir B komponentų mišinį iš 3 komponentų medžiagos, kai maišymo santykis (pagal recepto sudėties santykį) yra 1:1. Išimtį sudaro sistemos su kietiklio paveiktais refleksiniais rutuliukais (arba reaktyviais karoliukais).

1 lentelė.	Supaprastintas naudojimo technikų aprašymas atsižvelgiant į naudotų medžiagų grupę

| Supaprastintas naudojimo technikų aprašymas | Išsamus aprašymas naudojimo protokole | Medžiagų grupė |
| --- | --- | --- |
| Purškimo technika | „Airless“ | Dažai, šaltas purškiamas plastikas, termoplastikas |
|  | Suslėgtas oras |  |
|  | „On-Line“ |  |
|  | „Airless“ su įmaišomais rutuliukais |  |
|  | Terminis purkštuvas |  |
|  | Nuo kelio priklausantis purkštuvo oras |  |
|  | Purkštuvo oras su išoriniu mišiniu – skysčio kietikliu |  |
| taisyklingi aglomeratai | Multi-dot-line | Šaltas plastikas, termoplastikas |
|  | taisyklingi taškai |  |
|  | Termoekstruderis |  |
|  | Spotflex |  |
|  | Ekstruderis / specialus žymiklis |  |
|  | „Visidot“ sistema |  |
| netaisyklingi aglomeratai | Ekstruderis | Šaltas plastikas, termoplastikas |
|  | iš anksto įtemptos plieno lakšto spyruoklės („Feichtner“ sistema) |  |
|  | Perforuotas lakštas |  |
|  | Dygliuotas volelis |  |
|  | Centrifugavimo technika |  |
| Ištisinė linija | Traukiamasis įtaisas | Šaltas plastikas, termoplastikas |
|  | Ekstruderis |  |
| Ištisinė linija su struktūriniu paviršiumi | Traukiamasis įtaisas + struktūravimo ritinys | Šaltas plastikas |
|  | Ritinys |  |
| padengta | Gruntas, padengta | Folijos |
|  | be grunto, padengta |  |
|  | bitumai plius, padengta |  |
|  | asfaltai plius, padengta |  |
| Iš anksto pagaminta ženklinimo sistema | Rankiniu degikliu lydoma iš anksto paruošta ženklinimo sistema | Termoplastikas, ateityje galimas ir šaltas plastikas |
|  | rankiniu degikliu lydoma iš anksto paruošta ženklinimo sistema su papildomais termoplastiko rutuliukais |  |

Kitaip nei naudojimo protokole, kuriame pateikiamas išsamus naudojimo metodo aprašymas, bandymo sertifikate arba bandymo patvirtinime nurodomi 1 lentelėje išvardyti supaprastinti naudojimo technikų aprašymai.

Ženklinimo sistema padengiama ant 4 bandinių. Jeigu reikia nustatyti džiūvimo laiką, bus reikalingas penktas bandinys. Vienas bandinys skirtas naudoti kaip objekto mėginys ir pagal jį nustatoma nauja būsena. Ant 3 bandinių riedama sukamajame bandymų įrenginyje.

# Su naudojimu susiję matavimai

Ženklinama, kai oro temperatūra yra nuo +10 °C iki +35 °C ir kai santykinis oro drėgnis ne didesnis kaip 80 %. Oro temperatūrą ir santykinį oro drėgnį būtina nustatyti prieš pat ženklinimą ir pažymėti dokumentuose.

Džiuvimo laikas iki tinkamumo riedėti ant viršaus turi būti nustatytas dažams ir šalto plastiko masėms ir pažymėtas dokumentuose suklasifikuojant pagal 2 lentelėje pateiktas klases kartu su klimato sąlygomis (aplinkos temperatūra, bandinio paviršiaus temperatūra ir santykinis oro drėgnis). Atliekant termoplastinį ženklinimą, džiūvimo laikas iš esmės priskiriamas T2 klasei (≤10 min). Tinkamumas riedėti ant viršaus nustatomas tada, kai riedėjimo proceso metu neatsiranda jokių ženklinimo medžiagos deformacijų. Džiuvimo laikas įprastai turi būti paimtas pagal standarto DIN EN 13197 A priedą.

2 lentelė.	Tinkamumo riedėti ant viršaus klasės

| Tinkamumo riedėti ant viršaus klasė | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Džiuvimo laikas minutėmis | NPD | ≤ 1 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 |

Naudojant ženklinimo sistemą turi būti nustatytas tikslus ant bandinio dengiamos medžiagos bei visų priedų kiekis.

Dengiamos ženklinimo medžiagos kiekis pateikiamas kaip sluoksnio storis. Sluoksnio storis įprastai nustatomas pagal standarto DIN EN 13197 C priedą. Pavieniais atvejais naudojamos medžiagos kiekis gali būti nustatytas iš eilės sveriant bandinius po įvairių komponentų naudojimo (medžiagos, užbarstomosios medžiagos). Tuomet sluoksnio storis nustatomas pagal veiksmingą naudojimo kiekį. Aglomeratų naudojimo kiekis nustatomas sveriant medžiagos kiekį be barstomosios medžiagos. Plonasluoksnėse sistemose įprastai praktiškiau drėgmės sluoksnio storį matuoti įžemintomis, kalibruotomis matavimo šukomis.

Rezultatai turi būti registruojami naudojimo protokole.

# Ėminių ėmimas

Siekiant identifikuoti iš kiekvienos ženklinimo medžiagos, iš visų kelių komponentų medžiagos sudedamųjų dalių bei priedų dengimo metu imami ėminiai. Siekiant identifikuoti ženklinimo sistemas, atliekami paimtų ėminių cheminių ir fizikinių savybių tyrimai.

# Kondicionavimo laikas

Pirmą kartą riedėti ant tirpiklių sudėtyje turinčių dažų sukamajame bandymų įrenginyje anksčiausiai galima po 8, o vėliausiai – po 12 dienų atlikus dengimą. Dispersijoms šis laikas turi būti viena savaite ilgesnis negu tirpiklių sudėtyje turintiems dažams. Per visas kitas ženklinimo sistemas pirmą kartą riedėti galima anksčiausiai 48 valandas po atlikto dengimo.

Iš anksto paruošti bandiniai džiūti arba kietėti turi būti laikomi kondicionuojamoje patalpoje, 20°±5 °C temperatūroje, kai santykinis oro drėgnis yra nuo 45 % iki 75 %.

# Naudojimo kryptis

Dengiant ant bandinių būtina atkreipti dėmesį, kad bandiniai sukamajame bandymų įrenginyje būtų išdėstyti taip, kad per ženklinimo sistemas būtų riedama naudojimo kryptimi ir prieš ją.

# Lyginamasis pavyzdys

Kiekvieno bandymo ciklo metu nepriekaištingos bandymo eigos kontrolei atlikti turi būti paimtas bent vienas bandinys, kuris padengiamas standartine ženklinimo sistema (lyginamuoju pavyzdžiu). Lyginamajam pavyzdžiui turi būti nustatyta ženklinimo medžiaga bei naudojimo nurodymai.

Lyginamuoju pavyzdžiu kiekvieno pavienio bandymo metu gauti rezultatai skirti kokybei užtikrinti (žr. 4.4.5 skirsnį).

# Bandymo atlikimas

Ant iš anksto paruoštų bandinių negalima riedėti, kol nepraeis nustatytas kondicionavimo laikas. Bandiniai, kurie ne iki galo išdžiūvę arba sukietėję, tiek, kad susidarius tam tikroms aplinkybėms būtų pakenkta kitiems bandiniams, negali būti naudojami bandymui. Būtiniausiam 800 cm2 matavimo plotui apdengti reikia naudoti bet 3 bandinius, kurių kiekvieno mažiausias dengiamas plotis yra bent 20 cm. Bandiniai ant sukamojo bandymų įrenginio išdėstomi atsitiktine tvarka. Vienos ženklinimo sistemos 3 bandiniai nėra atskiriami, bet išdėstomi tiesiai vienas šalia kito.

Atliekant termoplastikų bandymą, reikalingas sisteminis išdėstymas. Bandiniai išdėstomi taip, kad ratas pakaitomis galėtų riedėti per vieną bandinių grupę ir vieną tokio paties dydžio tuščių plokščių grupę. Dėl rato apimties ir bandinių bei tuščių plokščių matavimų greta turi būti išdėstytos po 2 ženklinimo sistemas, kurių kiekviena sudaryta iš 3 bandinių. Po jų seka 6 tuščios plokštės, prieš išdėstant kitas 2 ženklinimo sistemas.

# Bandymo sąlygos

Bandymo sąlygos ir matavimo ciklai yra nustatyti 3 ir 4 lentelėse.

Vienu metu bandomų dažų, folijų ir šaltų plastikų pavyzdžių skaičius apribojamas korpusų skaičiumi ant sukamojo bandymų įrenginio. Termoplastinių ženklinimo sistemų atveju skaičius iš esmės apribotas 12 pavyzdžių.

Ženklai iš skirtingų ženklinimo medžiagų iš esmės nebandomi vienu metu. Skiriami: dažai (dažai, kurių sudėtyje yra tirpiklių, dispersija), šaltas plastikas, aliuminiu padengta folija, kitokios folijos, termoplastikas.

3 lentelė.	Bandymo sąlygos

| Bandymo ratų skaičius | 4 arba 8 (tai priklauso nuo bandomos medžiagos) (žr. 4.1.1 skirsnį) |
| --- | --- |
| Bandymo padangos tipas | Leistinos padangos, kuriomis įprastai prekiaujama rinkoje pagal 4.1.1 skirsnį Naujos padangos kiekvienam bandymui atlikti |
| Padangų slėgis | 0,25 ± 0,02 MPa |
| Rato apkrova | 3000 ± 300 N. |
| Kritimas | 0° iki didžiausio leistino nuokrypio ± 1° |
| Įstrižoji eiga | Kiekvienam ratui keičiama +1° (±10‘) / -1° (±10‘) |
| Greitis | 15 km/h ± 1 km/h laistant 60 km/h ± 3 km/h |
| Sukimosi kryptis | 50 % kiekviena kryptimi |
| Matavimo intervalai | 0; 0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 ir 4,0 x 106 |
| Patalpų temperatūra | nuo + 5 °C iki + 10 °C |

4 lentelė.	Matavimo ciklai

| Matavimo ciklas | Matavimo ciklo riedėjimai ant viršaus | Riedėjimai ant viršaus laistant pradžioje | Riedėjimai ant viršaus sausomis sąlygomis | Riedėjimai ant viršaus laistant pabaigoje*) | Riedėjimai ant viršaus iki pasikeičiant krypčiai | Visas riedėjimų skaičius ant viršaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 000 | 1 750 | 6 500 | 1 750 | 5 000 | 10 000 |
| 2 | 90 000 | - | 88 250 | 1 750 | 25 000 | 100 000 |
| 3 | 100 000 | - | 96 500 | 3 500 | 25 000 | 200 000 |
| 4 | 300 000 | - | 290 000 | 10 000 | 25 000 | 500 000 |
| 5 | 500 000 | - | 490 000 | 10 000 | 25 000 | 1 000 000 |
| 6 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 2 000 000 |
| 7 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 3 000 000 |
| 8 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 4 000 000 |
| *) Laistant turi būti naudojamas tik vanduo be jokių priedų. Bandant termoplastines ženklinimo sistemas, riedėjimų ant viršaus laistant skaičius padidinamas 50 %. Riedėjimų ant viršaus skaičius sausomis sąlygomis priderinamas atitinkamai. |  |  |  |  |  |  |

# Su įranga ir bandymo sąlygomis susiję matavimai

Padangų slėgis, kritimas ir linkio kampas turi būti patikrinti pagal 4.1.1 skirsnį ir, jeigu reikia, juos reikia pakoreguoti.

Patalpų temperatūra, bandymo plokščių paviršiaus temperatūra, rato apkrova, greitis ir riedėjimų ant viršaus skaičius bandymo metu nuolat stebimi ir registruojami.

# Ženklinimo sistemų transporto techninių savybių matavimas

Ženklinimo sistemų transporto techninės savybės nuolat nustatomos tinkamumo bandymo metu. Matavimai iš esmės atliekami pagal standarte DIN EN 1436 pateiktus duomenis.

Nustatomas matomumas dienos metu remiantis skaisčio koeficientu esant difuziniam apšvietimui Qd ir dažų vietos standartiniai dažų vertės skaičiai (x, y), matomumas nakties metu sausomis sąlygomis remiantis skaisčio koeficientu esant šviesogrąžiam atspindžiui (sausos sąlygos), matomumas nakties metu drėgnomis sąlygomis remiantis skaisčio koeficientu esant šviesogrąžiam atspindžiui (drėgnos sąlygos) II tipo ženklų atveju, šiurkštumas SRT vienetais ir nusidėvėjimas procentais.

Skaisčio koeficientas esant šviesogrąžiam atspindžiui (drėgnos sąlygos) nustatomas esant bandymo plokščių 2 % skersiniam nuolydžiui.

Nusidėvėjimui nustatyti matuojamas ženklais padengto ploto, po riedėjimų ant viršaus ir tokio pačio ploto be atliktų riedėjimų ant viršaus santykis. Tikslūs duomenys pateikti redaguotoje aglomeratų ženklų atmintinėje (dabar pateikta projekte).

Matavimai atliekami visose trijose bandymo plokštėse, kaip rezultatas kiekvienu atveju pateikiamas apskaičiuotas vidurkis. Matavimų metu visų 3 apdengtų bandymų plokščių plotas turi būti bent 400 cm².

Matavimai atliekami prieš riedėjimą ant viršaus ir pabaigus vieną matavimo ciklą. Nauja fotometrinių savybių būklė matuojama po 10 000 riedėjimų ant viršaus. Fotometrinės savybės, prieš pradedant riedėti ant viršaus, matuojamos išskirtinai informaciniais tikslais ir nėra susijusios su bandymo rezultatais.

Matuojant šiurkštumą, nauja būklė matuojama prieš riedant ant viršaus. Matavimo ciklų skirstymas, be kita ko, priklauso nuo eismo klasių; jis pateiktas 5 lentelėje. 1 matavimo ciklas baigiasi po 10 000 riedėjimų ant viršaus.

5 lentelė.	Eismo klasių priskyrimas matavimo ciklams

| Matavimo ciklas | Eismo klasė | Riedėjimų ant viršaus skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | P0 | ≤ 50 000 |
| 2 | P2 | 100 000 |
| 3 | P3 | 200 000 |
| 4 | P4 | 500 000 |
| 5 | P5 | 1 000 000 |
| 6 | P6 | 2 000 000 |
| 7 | - | 3 000 000 |
| 8 | P7 | 4 000 000 |

# Bandymų vertinimas

Tinkamumo bandymo rezultatai apibendrinami matavimo verčių lentelėje. Jeigu įvykdyti naujos ir panaudotos būsenos būtiniausi ZTV M reikalavimai bei TL M nustatyti reikalavimai, galima išduoti bandymo sertifikatą (žr. A priedą). Fotometrinėms savybėms pagal ZTV M buvo parinktos aukštesnės klasės pagal DIN EN 1436. Jeigu ZTV M būtiniausi reikalavimai ir (arba) TL M reikalavimai neįvykdomi, o standarte DIN EN 1436 nustatyti būtiniausi reikalavimai vis dėlto įvykdomi, gali būti išduotas patvirtinimas apie atliktą bandymą (žr. A priedą). Jeigu yra patvirtinimas pagal standartą DIN EN 1436, priešingai negu turint bandymo sertifikatą ZTV M, galima nepateikti kelių savybių charakteristikų, jeigu to pageidauja prašymo teikėjas.

Šiurkštumui įvertinti, remiantis atliktais šiurkštumo matavimo verčių bandymo laukuose ir ant sukamojo bandymų įrenginio kryžminiais palyginimais, sukamajam bandymų įrenginiui buvo nustatyti nukrypstantys reikalavimai. Prie vienos bandymo ant sukamojo bandymų įrenginio gautos SRT vertės priskaičiuojami 5 punktai, kad žemiausios S1 klasės reikalavimai būtų įvertinti kaip įvykdyti pasiekus jau 40 SRT vertę. Tačiau ši taisyklė netaikoma naujos būsenos šiurkštumui matuoti prieš pradedant riedėti ant viršaus. Čia reikalinga SRT vertė 45.

# Bandymų kontrolė (atkuriamumas)

Kiekviename bandymo cikle naudojamas lyginamasis pavyzdys, naudojamas nepriekaištingos bandymo eigos kontrolei atlikti.

Atliekant tinkamumo bandymą, matuojamos visos lyginamojo pavyzdžio 4.4.3 skirsnyje išvardytos savybės. Matavimo rezultatai neturi nukrypti nuo pradinių matavimo rezultatų pasirinktam pavyzdžiui, atsižvelgiant į toliau pateiktas nuokrypio vertes.

15 % matomumui dienos metu

15 % matomumui nakties metu po 100 000 riedėjimų ant viršaus

± 5 SRT vienetų šiurkštumui

Jeigu nuokrypiai didesni, reikia dar kartą patikrinti bandymo ribines sąlygas bei pačią lyginamąją medžiagą, kad būtų užtikrinta nepriekaištinga bandymo eiga.

# Ženklinimo medžiagų bei priedų cheminių ir fizikinių savybių bandymai (pirminio pavyzdžio bandymas)

# Bendroji informacija

Pirminio pavyzdžio bandymai skirti kokybei užtikrinti ir ženklinimo medžiagų kontrolei dėl pavojingų medžiagų atlikti. Kartu pirminio pavyzdžio bandymas vėlesniuose pavyzdžių vienodumo bandymuose naudojamas kaip pagrindas. Standarte DIN EN 1871 nustatyti reikalavimai, keliami cheminėms ir fizikinėms ženklinimo medžiagų, kurios yra ženklinimo sistemų sudedamosios dalys, savybėms. Reikalavimai, keliami barstomajai medžiagai ir įmaišomiesiems rutuliukams, yra pateikti standartuose DIN EN 1423 ir DIN EN 1424. Bandymai, skirti ženklinimo medžiagos ir folijoms identifikuoti, aprašyti standartuose DIN EN 12802 ir DIN EN 1790.

Ženklinimo sistemų tinkamumo bandymo metu atliktos pirminio pavyzdžio analizės pateiktos 7 lentelėje. Būtini esamų metodų nuokrypiai aprašyti 5.3 skirsnyje.

7 lentelė.	Standartinio bandymo metodo apžvalga

| Parametras | Dažai (gruntas), kuriuose yra tirpiklių | Dispersijos | Reaktyvios medžiagos | Termoplastinės medžiagos | Folijos | Nuoroda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tankis | X | x | X |  |  | ISO – 2811-1 |
| Lakiųjų medžiagų kiekis | X | x |  |  |  | DIN EN 12802 |
| Rišiklių kiekis | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Titano dioksido kiekis | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Priemaišų kiekis |  |  | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Barstomųjų medžiagų analizė | X | x | X | x |  | DIN EN 1423, TP M |
| Švino ir kadmio kiekio analizė | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | ISO 11466 |
| Atliekų deginimo liekanos | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Rišiklio infraraudonųjų spindulių spektras | X | x | X | x |  | DIN EN 128022) |
| Pigmentų ir užpildų infraraudonųjų spindulių spektras | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| LOJ / monomerų / oligomerų nustatymas | X | x | X |  |  | DIN EN 12802 |
| Lipnaus sluoksnio analizė |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Termograma |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Vaizdų analizė |  |  |  |  | x | TP M |
| Minkštėjimo taškas pagal Wilhelmi testą |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |
| Įsiskverbimo testas |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |

- Pagal poreikį medžiagoms, skirtoms laikiniems ženklams

- Dispersijų atveju rišiklis su tetrahidrofuranu turi būti ekstrahuotas, kad būtų išvengta nuosėdų

# Ėminių ėmimas

Tinkamumo bandymo atveju prašymo teikėjas raštu patvirtina, kad pristatytų medžiagų ir priedų naudojimas yra būdingas produkcijai. Jis atsakingas už tai, kad pirminio pavyzdžio bandymui pristatyto ėminio kiekis (žr. 4.2.3) būtų pakankamas.

Ėminių ėmimo indas jį pripildžius turi būti sandariai uždarytas ir tinkamu sandarikliu apsaugotas nuo manipuliacijų. Tinkami ėminių indai yra, pvz., 1 l skardiniai indai su įspaudžiamais dangteliais arba dujoms nelaidūs, užsukami plastiko indai iš polietileno arba polipropileno. Tirpiklių nuostolių galima išvengti, jeigu ėminių indai pripildomi kuo labiau ir po uždarymo vieną kartą apverčiami. Ženklinimo medžiagoms vandens pagrindu reikia naudoti dujoms nepralaidžius plastikinius indus arba iš vidaus dengtus skardinius indus su įspaudžiamu dangteliu.

Ėminiai turi būti aiškiai pažymėti.

# Iš anksto neparuoštų ženklinimo sistemų pirminio pavyzdžio bandymas

Charakteringi ženklinimo sistemos požymius prašymo teikėjas pateikia kartu su prašymu dėl tinkamumo bandymo ir jie nustatomi ir registruojami pirminio pavyzdžio bandymo metu, kad vėlesnio kontrolinio bandymo metu pagal ZTV M juos būtų galima identifikuoti. Bandymo metodas ir pirminio pavyzdžio bandymas aprašomi toliau.

# Organinių ir neorganinių medžiagų kiekio nustatymas

Ženklinimo dažų ir gruntų lakiųjų medžiagų kiekis įprastai nustatomas pagal standartą DIN EN 12802, sveriant po trijų valandų grūdinimo 105 °C temperatūroje konvekcinėje džiovinimo spintoje susidariusias liekanas. Šios liekanos toliau naudojamos matuojant rišiklio ir neorganinių sudedamųjų dalių kiekius. Po keturių valandų terminio apdorojimo 4450 °C temperatūroje beliepsnėje krosnyje organiniai rišikliai visiškai suskaidomi. Likusios liekanos atitinka neorganinių medžiagų kiekį. Sveriant prieš terminį apdorojimą ir po jo, nustatomi atitinkami masės kiekiai. Gautos neorganinės liekanos vėliau naudojamos pigmentams ir užpildams identifikuoti bei titano oksido kiekiui nustatyti.

# Lakiųjų organinių junginių ir monomerų arba oligomerų nustatymas

Lakiųjų organinių medžiagų kiekis ženklinimo medžiagose ir prieduose įprastai nustatomos pagal standartą EN 12802 dujų chromatografijos būdu, naudojant masės selektyvinį detektorių (GC-MS).

Pagal TL M taikomi toliau nurodyti reikalavimai.

Ženklinimo medžiagose gali būti ne daugiau kaip 25 masiniai procentai lakiųjų organinių tirpiklių.

Tirpikliai, kurie pagal HGS sistemą priskiriami nuodingoms (1, 2 arba 3 kategorijos labai toksiškos medžiagos) arba pavojingoms medžiagoms (1, 1A arba 1B kategorijos mutageninės kancerogeninės, labai toksiškos, toksiškos reprodukcijai, toksiškos organams medžiagos), gali būti naudojami tik ne didesniais kaip < 0,1 masinio procento kiekiais.

Tirpiklių, kurie priskiriami sveikatai kenksmingoms medžiagoms (4 kategorijos labai toksiškos medžiagos arba 2 kategorijos pavojingos medžiagos: mutageninės, kancerogeninės, labai toksiškos, reprodukcijai toksiškos ir organams toksiškos medžiagos), bendras kiekis negali viršyti 1,0 masinio procento. Tai taikoma neatsižvelgiant į tai, ar šios medžiagos sudėtyje yra kaip nešvarumai ar priemaišos.

# Titano dioksido kiekio organinių medžiagų liekanose nustatymas

Titano oksido kiekis nustatomas pagal neorganinių medžiagų liekanas, po ženklinimo medžiagų atliekų deginimo 450°C temperatūroje.

Įprastai nustatoma pagal standarte DIN EN 12802 aprašytą metodą. Suskaidžius ėminio medžiagą koncentruotoje sieros rūgštyje ir po redukcijos su aliuminiu, atliekama redokstitracija su geležies (III) amonio sulfatu. Vietoj vizualaus pabaigos taško atpažinimo naudojamas potenciometrinis pabaigos taško atpažinimas.

# Priemaišų kiekio nustatymas

Jeigu ženklinimo sistemoje naudojamos medžiagos sudėtyje yra priemaišų (šviesą atspindinčių dalelių ir (arba) šiurkštumo priemonių), jų kiekis, pagal standartą DIN EN 12802, įprastai nustatomas taip, kaip nurodyta toliau:

15–20 g homogenizuotos ženklinimo medžiagos ėminys termiškai apdorojamas 450°C temperatūroje beliepsnėje krosnyje. Likusių neorganinių medžiagų kiekis atskiriamas 90 µm sietu. Sieto praeinamumas bus naudojamas užpildų ir pigmentų retrospektroskopinei analizei atlikti. Galiausiai siete likusios liekanos valomos drėgnuoju būdu, kol jose nebelieka pigmentų ir užpildų. Siekiant palengvinti atskyrimą, gali būti naudojamas plovimas ultragarsu ir atskiesta acto rūgštimi. Liekanos džiovinamos džiovinimo spintoje 150 °C temperatūroje ir vėl pasveriamos.

# Minkštėjimo taško pagal Wilhelmi testą nustatymas

Termoplastinės ženklinimo medžiagos ir vasaros temperatūrų sąlygomis turi pasižymėti pakankamu formos stabilumu. Priešingu atveju ženklinimo sistemos paviršiuje esantys šviesą atspindintys rutuliukai ir šiurkštumo priemonės riedant per juos transporto priemonių padangoms būtų įspausti giliai į sistemą ir jų funkcija susilpnėtų. Formos pastovumui charakterizuoti tikrinamas minkštėjimo taškas pagal standarto DIN EN 1871 F priedą („Wilhelmi testas“). Turi būti pasiekta bent SP2 klasė (80 °C).

# Atsparumas prasiskverbimui

Prasiskverbimo gylio esant tam tikrai temperatūrai rodiklis yra jautrus termoplastinių ženklinimo medžiagų sudėties pokyčiams. Bandymo temperatūra turi būti nustatyta pagal termoplastikų kietumą. Metodas aprašytas standarte DIN EN 1871.

# Laikinųjų ženklinimo sistemų švino ir kadmio kiekio bandymas

Ženklinimo medžiagose ir prieduose negali būti jokio ekstrahuojamų sunkiųjų metalų švino, kadmio ir stibio kiekio. Išankstinis ėminio apdorojimas įprastai atliekamas pagal Vokietijos vandens, nuotėkų ir dumblo tyrimų standartinius metodus (S4 skirsnis) (DEV-S4). Šis bandymas, papildomai su standarte DIN EN 1790 nustatytu metodu, atliekamas taip, kaip nurodyta toliau.

Du maždaug 5 x5 cm dydžio folijos ėminiai pasveriami ir galiausiai sudeginami 450°C temperatūroje. Liekanos surenkamos ir pagal ISO 11466, ICP-OES arba AAS nustatomas sunkiųjų metalų kiekis.

# Ženklinimo folijų pirminio pavyzdžio bandymas (identifikavimo metodas)

Kelių ženklinimo folijų pirminio pavyzdžio bandymo metodai aprašyti standarte DIN EN 1790. Toliau aprašomos papildomos arba nukrypti leidžiančios nuostatos.

# Folijų objekto mėginiai

Išsaugomi folijų, kurios tikrinamos tinkamumo bandymo metu, pavyzdžiai. Objekto mėginiai yra apie 1 m ilgio ir laikomi šaltai ir tamsoje.

# Kelių ženklinimo folijų vaizdų analizė

Papildomai prie standarte DIN EN 1790 nustatyto metodo daromos makroskopinės ir mikroskopinės kelių ženklinimo folijos fotografijos. Kad būtų galima objektyviai palyginti mikroskopinių nuotraukų dydį, rodomas mastelis.

# Ženklinimo folijos termogravimetrinė analizė

Ženklinimo folijos paprastai sudarytos iš kelių skirtingo tipo, tik didelėmis pastangomis vieni nuo kitų atskiriamų komponentų. Todėl neprasminga atlikti vieno komponento išsamią cheminę analizę. Termogravimetrinė analizė pagal standartą DIN EN 1790 suteikia galimybę paprastu būdu charakterizuoti folijų sudėtį. Tipiški folijų gabalėliai apdorojami perforatoriumi. Profiliuotų folijų atveju ėminiai imami iš profilių tarpinių ertmių ir profilių, rezultatai pateikiami termografijos būdu su jungtimi.

Folijos ėminiai įkaitinami šildytuve, azoto atmosferoje, pradedant patalpų temperatūra kaitinimo greičiu 10 °C/min. iki 500 °C temperatūros. Galiausiai 15 minučių laikoma pastovi 500 °C temperatūra, o paskui kaitinimo greičiu 10°C/min. sintetiniame ore įkaitinama iki 1000 °C. Išgaravus lakiosioms sudedamosioms dalims ir dėl terminio bei oksidacinio organinių sudedamųjų dalių skilimo ėminio masė sumažėja tam tikra dalimi. Ėminio masė matuojama atsižvelgiant į konkrečią temperatūrą. Gaunama tam ėminiui charakteringa termograma.

# Lipnaus folijų sluoksnio analizė

Lipnaus sluoksnio analizei pagal standartą DIN EN 1790 atlikti imamas infraraudonųjų spindulių spektras 600–4000 cm–1 diapazone. Dėl paprasto ėminio paruošimo taikoma ATR (angl. attenuated total reflection) technika.

# Bitumo sudėtyje turinčių gruntų analizė

Bitumo sudėtyje turintys gruntai charakterizuojami taikant fizikinį metodą. Šiuo tikslu nustatomas minkštėjimo taškas (pagal standartą DIN EN 1427), adatos penetracija (pagal standartą DIN EN 1426) ir tąsumas (pagal standartą EN 13589).

# Priedų pirminio pavyzdžio bandymas

# Šviesą atspindinčių rutuliukų ir šiurkštumo priemonių (įmaišomosios ir barstomosios medžiagos sistema) analizė

Reikalavimai, keliami šviesą atspindinčioms dalelėms ir šiurkštumo priemonėms, pateikti DIN EN 1423 (barstomosios medžiagos) ir DIN EN 1424 (įmaišomosios medžiagos) standartuose. Be to, nepriklausomai nuo medžiagos, barstomosioms medžiagoms ir įmaišomosioms medžiagoms, skirtoms termoplastikams, taikomi C priede nustatyti reikalavimai.

Taikant vaizdo įrašu grįstą dalelių analizę ir skaitmeninę mikroskopiją, mišinyje iš šviesą atspindinčių dalelių ir šiurkštumo priemonių yra galimybė nustatyti ir jų dalį mišinyje, ir granulių dydžio pasiskirstymą, ir pavienių frakcijų granulių dydžio parametrus. Lūžio rodiklis nustatomas esant poreikiui, naudojant tinkamus imersinius skysčius po skaitmeniniu mikroskopu. Mišiniuose iš šviesą atspindinčių dalelių ir šiurkštumo priemonių jų masės santykis vienų su kitomis (m/m), tapatumas ir konkretus visų naudojamų sudedamųjų dalių svoris ir šviesą atspindinčių dalelių bei šiurkštumo priemonių klasifikavimo kreivė nurodomos atskirai. Sudedamųjų dalių tapatumo bei šviesą atspindinčių dalelių lūžio rodiklio keisti negalima. Sukibimą gerinančios dangos (angl. coatings) ir (arba) reaktyvinės dangos turi būti nurodytos.

Nuo 0,300 mm vardinio dydžio dviejų vienas po kito einančių sietų klasifikavimo kreivės sietų dydžio santykis negali būti didesnis nei 1,2. Ši taisyklė atskirai galioja ir šviesą atspindinčioms dalelėms, ir šiurkštumo priemonėms.

# Šviesą atspindinčių dalelių ir šiurkštumo priemonių dangos (angl. coating) analizė

Svarbios kelių ženklinimo transporto techninės savybės pasiekiamos be klaidų ir ilgam įterpiant barstomąsias medžiagas į ženklinimo medžiagos paviršių. Barstomųjų medžiagų sukibimui pagerinti ženklinimo medžiagoje jos dažnai padengiamos silanu arba siloksanu. Šių medžiagų poveikis užtikrina stabilesnį įterpimą į ženklinimo medžiagos rišiklį. Lemiamos reikšmės čia turi atitinkamai ženklinimo medžiagai tinkamų dangos medžiagų parinkimas, kadangi įterptų medžiagų atsparumas gali daryti įtaką transporto techninėms savybėms ir atitinkamas matavimo vertes. Pasirenkama per medžiagos gamintoją, pasikonsultavus su barstomosios medžiagos gamintoju. Atliekant pirminio pavyzdžio bandymą, esant galimybėms, reikia nurodyti dangos medžiagą.

# Kitų priedų analizė

Tokių priedų, kaip gruntas, tirpiklis ir pan., analizė atliekama taip pat, kaip ir ženklinimo dažų analizė. Nuo to nukrypti leidžiama tik turint tam pagrindą.

Atliekama kietiklių (skystų arba kietų) infraraudonųjų spindulių spektro analizė. Prieš atliekant analizę jie negali būti paveikti termiškai. Tiriant rišiklius atliekamų bandymų metodai atitinka standarte DIN EN 12802 aprašytus metodus.

# A priedas

Bandymo sertifikatas

Akredituota laboratorija produktų asortimentui „Kelių ženklinimas“, akreditavimo numeris

Ženklinimo sistemos bandymo ant sukamojo bandymų įrenginio sertifikatas

Bandymo numeris:

- Paraiška

Prašymo teikėjas:

Prašymo turinys:	ženklinimo sistemos atsparumo dėvėjimuisi bei transporto techninių savybių bandymas, laikantis TP M bandymo sąlygų (2017 m. vasario mėn. leidimas) bei standarto DIN EN 13 197 (2014 m. liepos mėn. leidimas). Transporto techninių savybių klasės nustatytos standarte DIN EN 1436 (2009 m. sausio mėn. leidimas).

- Bandymo objektas

2.1.	Ženklinimo sistemos rūšis

–	Sistemos aprašymas:

–	Medžiagos aprašymas:

–	Medžiagos gamintojas:

–	Medžiagos rūšis:

–	Apdorojimo temperatūra [°C]/
Recepto sudėties santykis:

–	Sluoksnio storis [pm] / kiekis [kg/m2]:

–	Naudojimo metodas:

2.2.	Barstomųjų medžiagų priedai

–	Šviesą atspindinčių dalelių kiekis, gamintojas, nuoroda:

–	Šiurkštumo priemonė:			yra         šviesą atspindinčiose dalelėse kaip mišinys

2.3.	Dengimas buvo atliktas pagal gamintojo nurodytas vertes, pateikus pirmiau nurodytus techninius duomenis (jeigu jie nėra matuotini) akredituotos laboratorijos patalpose, dengimą atliko ji pati arba jos įgaliota įstaiga.

- Bandymo rezultatai:

3.1.	Buvo įvykdyti reikalavimai, keliami P eismo klasei 	. Pavienėms transporto techninėms savybėms pasiektos šios klasės pagal standartą DIN EN 1436:

|  | Nauja būklė | Būklė panaudojus |
| --- | --- | --- |
| – Šiurkštumas: | ≥ S 1 | S |
| – Matomumas nakties metu, sausomis sąlygomis: | R | R |
| – Matomumas nakties metu, drėgnomis sąlygomis: | RW | RW |
| – Matomumas dienos metu: | Q | Q |
| – Tinkamumas riedėti ant viršaus: | T |  |

3.2.	Būtiniausi atsparumo nusidėvėjimui 90 % plote reikalavimai buvo įgyvendinti. Cheminių ir fizikinių savybių pirminio pavyzdžio bandymo rezultatai pateikiami akredituotai bandymų laboratorijai.

Šiuos rezultatus toliau perduoti arba viešinti galima tik visus kartu. Norint perduoti toliau arba viešinti ištraukas, reikia gauti raštišką akredituotos bandymų laboratorijos pritarimą raštu.

Bergiš Gladbachas,

Vardas ir pavardė, pareigos

Patvirtinimas apie atliktą bandymą

| Prašymo teikėjas | Jūsų numeris Jūsų raštas Mūsų numeris Informacija teikiama Telefonas Faksas El. p. Data |
| --- | --- |

Patvirtinimo apie atliktą ženklinimo sistemos bandymą ant sukamojo bandymų įrenginio sertifikatas

Tipas 	Ženklinimo sistema iš 	su pirmiau nurodytu numeriu buvo išbandyta ant sukamojo bandymų įrenginio pagal standartą DIN EN 13197 (2014 m. liepos mėn. leidimas) iki P eismo klasės 	 ( 	 riedėjimai ant viršaus) ir atitinka visus standarto DIN EN 1436

(2009 m. sausio mėn. leidimas) būtiniausius reikalavimus, keliamus transporto techninėms savybėms.

–	Sistemos aprašymas:

–	Medžiaga:

–	Drėgmės sluoksnio storis:

–	Barstomoji medžiaga (kiekis / gamintojas / nuoroda):		g/m2,	
		aptinkamas šviesą         atspindinčiose dalelėse santykiu

–	Naudojimo metodas:

| Savybės |  | Riedėjimų ant viršaus skaičius (mln.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Atsparumas nusidėvėjimui [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiurkštumas [SRT vienetai] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matomumas nakties metu | sausos sąlygos | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RL [mcd · m-2 · lx-1] | drėgnos sąlygos, 2% posvyris | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matomumas dienos metu Qd [mcd · m-2 · lx-1] |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Standartinė dažų vertė – koordinatės |  | x = |  |  |  |  | y = |  |  |  |  |

1) Ši vertė skirta išimtinai prašymo teikėjui informuoti.

atstovaujama

Vardas ir pavardė, pareigos

1 puslapis

# B priedas

LOJ sąrašai

| Eil. Nr. | Medžiaga / medžiagų grupė | CAS numeris | Rodyklės numeris | EB numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acetonas | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 |
| 03 | Benzenas | 71-43-2 | 601-020-00-8 | 200-753-7 |
| 04 | Bis(2-etoksietil)eteris (dietilenglikoldimetileteris, dimetilglikolis) | 111-96-6 |  |  |
| 05 | Butan-1-olis (n-butilalkoholis) | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 |
| 06 | Butan-2-olis (sec-butilalkoholis) | 78-92-2 | 603-127-00-5 | 201-158-5 |
| 07 | 2-n-butoksietanolis (etilenglikolmonobutileteris, butilglikolis) | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 |
| 08 | 2-(2-n-butoksietoksi)etanolis (dietilenglikolmonobutileteris, butildiglikolis) | 112-34-5 | 603-096-00-8 | 203-961-6 |
| 09 | 2-n-butoksietilacetatas (etilenglikolmonobutileteracetatas, butilglikolacetatas) | 112-07-2 | 607-038-00-2 | 203-933-3 |
| 10 | butoksipropanoliai (izomeriniai mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 11 | 1-n-butoksipropan-2-olis | 5131-66-8 | 603-052-00-8 | 225-878-4 |
| 12 | 1-tert-butoksipropan-2-olis | 57018-52-7 | 603-129-00-6 | 406-180-0 |
| 13 | n-butilacetatas | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 |
| 14 | sec butilacetatas | 105-46-4 | 607-026-00-7 | 203-300-1 |
| 15 | tert. butilacetatas | 540-88-5 | 607-026-00-7 | 208-760-7 |
| 16 | 4-butirolaktonas (tetrahidro-2-furanonas) | 96-48-0 |  |  |
| 17 | Kumolis (izopropilbenzenas) | 98-82-8 | 601-024-00-X | 202-704-5 |
| 18 | Cikloheksanas | 110-82-7 | 601-017-00-1 | 203-806-2 |
| 19 | p-cimolis | 99-87-6 |  |  |
| 20 | Dichlormetanas (metilenchloridas) | 75-09-2 | 602-004-00-3 | 200-838-9 |
| 21 | 1,2-dioksietanas (etilenglikoldietileteris, dietilglikolis) | 629-14-1 |  |  |
| 22 | Dietileteris | 60-29-7 | 603-022-00-4 | 200-467-2 |
| 23 | Diizopropileteris (2-izopropoksipropan) | 108-20-3 | 603-045-00-X | 203-560-6 |
| 24 | 1,1-dimetoksietanas | 534-15-6 | 605-007-00-8 | 534-15-6 |
| 25 | 1,2-dimetoskietanas (etilenglikoldimetileteris, dimetilglikolis) | 110-71-4 | 603-031-003 | 203-794-9 |
| 26 | Dimetileteris | 115-10-6 | 603-019-00-8 | 204-065-8 |
| 27 | 1,4-dioksanas (dietilendioksidas) | 123-91-1 | 603-024-00-5 | 204-661-8 |
| 28 | Di-n-propileteris (propileteris) | 111-43-3 | 603-045-00-X | 203-869-6 |
| 29 | Acto rūgštis | 64-19-7 | 607-002-00-6 | 200-580-7 |
|  | Medžiaga / medžiagų grupė | CAS numeris | Rodyklės numeris | EB numeris |
| 30 | Acto rūgšties hidridas | 108-24-7 | 607-008-00-9 | 203-564-8 |
| 31 | Etanolis | 64-17-5 | 603-002-00-5 | 200-578-6 |
| 32 | 2-etoksietanolis (etilenglikolmonoetileteris, etilglikolis) | 110-80-5 | 603-012-00-X | 203-804-1 |
| 33 | 1-etoksipropan-2-olis (propilenglikolmonoetileteris) | 1569-02-4 |  |  |
| 34 | Etilacetatas | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 |
| 35 | Etilbenzenas | 100-41-4 | 601-023-00-4 | 202-849-4 |
| 36 | Etilformiatas | 109-94-4 | 607-015-00-7 | 203-721-0 |
| 38 | Heptanas | 147-82-5 | 601-008-00-2 | 205-563-8 |
| 39 | n-heksanas | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 |
| 40 | Heksanas (izomerų mišiniai) | 92112-69-1 | 601-007-00-7 | 295-570-2 |
| 41 | Heksan-1-olis | 111-27-3 | 603-059-00-6 | 203-852-3 |
| 42 | Izobutilacetatas | 110-19-0 | 607-026-00-7 | 203-745-1 |
| 43 | Izopropilacetatas | 108-21-4 | 607-024-00-6 | 203-561-1 |
| 44 | Metanolis | 67-56-1 | 603-001-00-X | 200-659-6 |
| 45 | 1-metoksi-2-propilacetatas (propilenglikolmonometileteracetatas) | 108-65-6 |  |  |
| 46 | 2-metoksietanolis (etilenglikolmonometileteris, metilglikolis) | 109-86-4 | 603-011-00-4 | 203-713-7 |
| 47 | 2-metoksietilacetatas (metilglikolacetatas) | 110-49-6 | 607-036-00-1 | 203-772-9 |
| 48 | 1-metoksipropan-2-olis (propilenglikolmonometileteris) | 107-98-2 |  |  |
| 49 | Metilacetatas | 79-20-9 | 607-021-00-X | 201-185-2 |
| 50 | 2-metilbutanas (i-pentanas) | 78-78-4 | 601-006-00-1 | 201-142-8 |
| 51 | Metilcikloheksanas | 108-87-2 | 601-018-00-7 | 203-624-3 |
| 52 | Metiletilketonas (2-butanonas, MEK) | 78-93-3 | 606-002-00-3 | 201-159-0 |
| 53 | Metilformiatas | 107-31-3 | 607-014-00-1 | 203-481-7 |
| 54 | 2-metilpentanas (i-heksanas) | 107-83-5 |  | 203-523-4 |
| 55 | 4-metilpentan-2-onas (metilisobutilketonas, MIBK) | 108-10-1 | 606-004-00-4 | 203-550-1 |
| 56 | 2-metilpropanas (izobutanas) | 75-28-5 |  |  |
| 59 | n-pentanas | 109-66-0 | 601-006-00-1 | 203-692-4 |
| 57 | 2-metilpropan-1-olis (izobutanolis) | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 |
| 58 | N-metil-2-pirolidonas (1-metil-2-pirolidinonas) | 872-50-4 | 606-021-00-7 | 212-828-1 |
| 60 | Pentan-1-olis (n-amilalkoholis) | 71-41-0 | 603-006-00-7 | 200-752-1 |
| 61 | Pentan-2-olis (sec amilalkoholis) | 6032-29-7 | 603-006-00-7 | 227-907-6 |
| Eil. Nr. | Medžiaga / medžiagų grupė | CAS numeris | Rodyklės numeris | EB numeris |
| 62 | Pentanoliai (izomerų mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 63 | Petroleteriai + benzinai (daugiausia nearomatiniai angliavandenilių mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 64 | Žibalas (daugiausia nearomatiniai angliavandenilių mišiniai); frakcijos – iki 240 °C virimo temperatūros, esant 1 013,25 mbar | įvairūs |  |  |
| 65 | Propan-1-olis | 71-23-8 | 603-003-00-0 | 200-746-9 |
| 66 | Propan-2-olis (izopropilalkoholis, izopropanolis) | 67-63-0 | 603-117-00-0 | 200-661-7 |
| 67 | 2-(propiloksi)etanolis (etilenglikolmonopropileteris, propilglikolis) | 2807-30-9 | 603-095-00-2 | 220-548-6 |
| 68 | n-propilacetatas | 109-60-4 | 607-024-00-6 | 203-686-1 |
| 69 | Stirolis | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 |
| 70 | Tetrachloretenas (perchloretilenas, PER) | 127-18-4 | 602-028-00-4 | 204-825-9 |
| 70 | Tetrahidrofuranas (oksolanas) | 109-99-9 | 603-025-00-0 | 203-726-8 |
| 71 | Toluolas | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 |
| 72 | Trichloretenas | 79-01-6 | 602-027-00-9 | 201-167-4 |
| 73 | 1,2,3-trimetilbenzenas | 526-73-8 |  |  |
| 74 | 1,2,4-trimetilbenzenas | 95-63-6 | 601-043-00-3 | 202-436-9 |
| 75 | 1,3,5-trimetilbenzenas | 108-67-8 |  |  |
| 76 | Trimetilbenzoliai (izomerų mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 77 | Vaitspiritai (daugiausia nearomatiniai angliavandenilių mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 78 | o-ksilolis | 95-47-6 | 601-022-00-9 | 202-422-2 |
| 79 | m-ksilolis | 108-38-3 | 601-022-00-9 | 203-576-3 |
| 80 | p-ksilolis | 106-42-3 | 601-022-00-9 | 203-396-5 |
| 81 | Ksiloliai (izomerų mišiniai) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

Toliau nurodyti medžiagų mišiniai sudaryti iš nedidelio pavienių junginių, kurie paprastai gali būti aptikti ir po vieną, kiekio.

| Eil. nr. | Medžiaga / medžiagų grupė | CAS numeris | Rodyklės numeris | EB numeris |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Trimetilbenzoliai (izomerų mišiniai) | įvairūs |  |  |
| 81 | Ksiloliai (izomerų mišiniai) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

# C priedas

# Visų sistemų barstomosios medžiagos ir termoplastikų įmaišomųjų sistemų kokybės užtikrinimas

Termoplastikų barstomosios medžiagos ir įmaišomųjų sistemų kokybei užtikrinti pirminio pavyzdžio bandymui nustatomi toliau nurodyti pirminio pavyzdžio bandymo parametrai visoms ženklinimo sistemoms ir termoplastikų įmaišomosioms sistemoms:

- Naudotini sietai klasifikavimo kreivėms pagal standartą DIN EN 1423 turi būti imami iš ISO 565 „Matavimai R40/3“. Barstomosios medžiagos mišinių atveju kiekviename kitame vienu dydžiu mažesniame siete pagal ISO 565 „Matavimai R40/3“ turi likti bent 5 % (kaupiamuoju būdu) šviesą atspindinčių dalelių.

Taip turi būti užtikrinta, kad barstomosios medžiagos mišiniuose būtų pakankamai dideli šviesą atspindintys rutuliukai, kad būtų užtikrintas pakankamas šviesogrąžis atspindys.

- Bandymų laboratorijos atliekamo tinkamumo bandymo metu aparatu „Camsizer“ nustatyta barstomosios medžiagos mišinių sieto kreivė naudojama kaip pirminis pavyzdys, jeigu prašymo teikėjas ir (arba) barstomosios medžiagos tiekėjas negali pateikti savo „Camsizer“ sieto kreivės. Leistini pavienių liekanų nuokrypiai kiekviename pagal specifikacijas nurodytame siete ateityje sudaro ± 50 % ant. Pirmiau 1 poskirsnyje nurodyta vertė, sudaranti ne mažiau kaip 5 % šviesą atspindinčių rutuliukų, turi būti pasiekta, t. y. turi būti laikomasi 5 % kriterijaus net pritaikius atitinkamo sieto pavienių liekanų 50 % nuokrypį.

Pavyzdys. Jeigu tinkamumo bandymo metu sietu 500 μm buvo nustatyta 30 g liekanų, nuokrypio diapazonas yra nuo 15 g iki 45 g. Taip turi būti užtikrinama, kad praktikoje tiekiami barstomosios medžiagos mišiniai atitiktų bandymų laboratorijai tinkamumo bandymui atlikti pateiktus mišinius nurodytose ribose.

- Ėminio ėmimui atliekant tinkamumo bandymą galioja nuostata, kad gamintojas pats yra atsakingas už tai, kad bandymų laboratorijai būtų pateiktas tipiškas pavyzdys. Tinkamumo bandymui atlikti gamintojo pristatyta barstomoji medžiaga, pvz., 25 kg pakuotė, 1/1 dalytuvu padalijamas į bandymui atlikti reikalingas dalis.

- Barstomosios medžiagos komerciniame pavadinime gali būti nurodyta tik faktiškai nustatyta kvalifikavimo kreivė.

Išvardyti naudojimo metodai gali būti registruoti prekių ženklai arba joms gali būti taikoma dizaino apsauga.

Džiūvimo laikas iki tinkamumo riedėti ant viršaus priklauso, be kita ko, nuo oro sąlygų ir dengiamos medžiagos kiekio. Laboratorijoje nustatytas džiūvimo laikas iki tinkamumo riedėti ant viršaus negali būti nurodytas kaip džiūvimo laiko garantija praktikoje taikomomis sąlygomis.

Nudėvėtos padangos bandymo metu keičiamos.

Abu standartai ateityje bus sujungti. Barstomąsias medžiagas ir (ateityje) įmaišomąsias medžiagas naudoti galima tik tada, kai jos paženklintos CE ženklu.

Pagrindai: 2011 m. rugpjūčio mėn. suderinta su BASt, rutuliukų gamintojais ir DSGS Bergiš Gladbache bei Braunlagėje.