1. ------IND- 2017 0262 D-- CS- ------ 20190626 --- --- FINAL

Technické zkušební podmínky pro systémy značení

TP M

2018

vypracované Spolkovým ústavem pro silniční komunikace

Bergisch Gladbach

Vydání 2018

Úvodní poznámka

„Technické zkušební podmínky pro systémy značení“ byly zpracovány Spolkovým ústavem pro silniční dopravu na pověření Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) a odsouhlaseny zeměmi, jakož i zemskými experty na značení. Stanoviska průmyslových subjektů byla pořízena před zveřejněním Německou společností pro studie značení silnic (DSGS e.V.).

Povinnosti vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel vztahujících se na služby informační společnosti (Úř. věst. L 241 ze dne 17.9.2015, s. 1) byly dodrženy.

Obsah

1.	Obecné informace	5

2.	Odkazy na normy	5

3.	Termíny a definice	5

4.	Zátěžové zkoušky systémů značení	6

4.1.	Okružní zkušební zařízení	6

4.1.1.	Kola	6

4.1.2.	Zkušební těleso	6

4.1.3.	Systém čištění	7

4.2.	Příprava zkušebních těles	7

4.2.1.	Aplikace	7

4.2.2.	Měření vztažená k aplikaci	8

4.2.3.	Odběr vzorků	9

4.2.4.	Doba přípravy	9

4.2.5.	Směr aplikace	9

4.3.	Referenční vzorek	9

4.4.	Provedení zkoušky	9

4.4.1.	Zkušební podmínky	10

4.4.2.	Měření týkající se zařízení a zkušební podmínky	11

4.4.3.	Měření dopravně-technických vlastností systémů značení	11

4.4.4.	Hodnocení zkoušek	12

4.4.5.	Kontrola zkoušek (reprodukovatelnost)	12

5.	Chemicko-fyzikální zkoušky materiálů značení a přídavných látek (zkouška původního vzorku)	12

5.1.	Obecné informace	12

5.2.	Odběr vzorků	13

5.3.	Zkouška původního vzorku u neprefabrikovaných systémů značení	14

5.3.1.	Určení organických a anorganických podílů	14

5.3.2.	Určení prchavých organických sloučenin a monomerů/oligomerů	14

5.3.3.	Určení obsahu oxidu titaničitého v anorganických reziduích	14

5.3.4.	Určení podílů premix. těles	14

5.3.5.	Určení bodu měknutí podle Wilhelmiho	15

5.3.6.	Odolnost proti průniku	15

5.3.7.	Zkouška na olovo a kadmium u dočasných systémů značení	15

5.4.	Zkouška původního vzorku fólií na značení (identifikační proces)	15

5.4.1.	Rezervní vzorky fólií	15

5.4.2.	Analýza obrazu fólií na silniční značení	15

5.4.3.	Termogravimetrická analýza fólií na značení	15

5.4.4.	Analýza lepicí vrstvy fólií	16

5.4.5.	Analýza primerů s obsahem bitumenu	16

5.5.	Zkouška původních vzorků přídavných látek	16

5.5.1.	Analýza reflexních perel a zdrsňujících prostředků (systémy premix. a posyp. prostředků)	16

5.5.2.	Analýza potahů (coating) reflexních těles a zdrsňujících prostředků	16

5.5.3.	Analýza ostatních přídavných látek	17

Příloha A	18

Příloha B	21

Příloha C	24

# Obecné informace

„Technické zkušební podmínky pro systémy značení (TP M)“ obsahují požadavky na zkoušky způsobilosti trvalých (bílých) a dočasných (žlutých) značení, která se vytváří se systémů značení. Ustanovení těchto zkušebních podmínek pro systémy značení (TP M) vychází ze zkušební normy DIN EN 13197. Upřesňují tuto normu v některých bodech a příp. stanoví, jaké parametry, které umožňuje norma DIN EN 13197, se mají aplikovat v Německu. Pokud dané oddíly neobsahují žádné rozlišení, platí ustanovení pro trvalá i dočasná značení.

Materiály použité pro značení a přídavné látky musí odpovídat „Technickým dodacím podmínkám pro materiály na značení (TL M)“. Kromě toho musí značení odpovídat „Dodatečným smluvním podmínkám a směrnicím pro silniční značení (ZTV M)“.

Stavební materiály a směsi stavebních materiálů pro silniční značení, které byly řádně vyrobeny v jiném členském státu Evropské unie nebo v Turecku a/nebo tam byly uvedeny do oběhu nebo byly řádně vyrobeny v některém státu EFTA, smluvní straně Dohody o společném evropském hospodářském prostoru, jsou v Německu schváleny, pokud trvale zajišťují úroveň ochrany, která odpovídá „Dodatečným smluvním podmínkám a směrnici pro silniční značení (ZTV M)“ a odpovídá „Technickým smluvním podmínkám pro materiály na značení (TL M)“ na definované úrovni.

# Odkazy na normy

Pro uplatnění tohoto dokumentu se požadují níže uvedené dokumenty. U datovaných odkazů platí jen v úvahu vzaté, uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušného dokumentu.

DIN EN 1423 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi

DIN EN 1424 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina

DIN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení

DIN EN 1790: 2013 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení

DIN EN 1871: 2000 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti

DIN EN 12802: 2011 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci

DIN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

DIN EN 13197: 2014 Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení

DIN EN ISO 11885: 2009 Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ISO 2811-1: 2011 Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda

ISO 11466 Kvalita půdy – Extrakce stopových prvků rozpustných v lučavce královské

TL M Technické dodací podmínky pro materiály na značení

ZTV M Dodatečné technické smluvní podmínky a směrnice pro silniční značení

# Termíny a definice

Ustanovení pojmů materiálů na značení a přídavných látek lze vyčíst v TL M.

Systémy značení se skládají z materiálů na značení, a rovněž příslušných přídavných látek a jsou aplikovány za účelem zkoušky způsobilosti na speciální zkušební těleso.

Zkouška způsobilosti systémů značení se skládá ze zátěžové zkoušky na okružním zkušebním zařízení a chemicko-fyzikální zkoušky (zkouška původního vzorku).

Zadavatel je ten, kdo požaduje zkoušku způsobilosti a kdo je pro akreditovanou zkušební laboratoř uveden jako kontaktní osoba.

Výrobce materiálu je ten, kdo materiál na značení vyrábí a uvádí na trh.

Výrobce posypového prostředku je ten, kdo posypový materiál vyrábí a uvádí na trh.

Zkušební certifikát je vystaven, pokud jsou splněny minimální národní i evropské požadavky.

Osvědčení o zkoušce je vystaveno, pokud jsou splněny minimální evropské požadavky.

Zkratka NPD („no performance determined“ - výkon neurčen) znamená, že pro příslušnou vlastnost systému značení není deklarován žádný výkon.

# Zátěžové zkoušky systémů značení

# Okružní zkušební zařízení

Okružní zkušební zařízení (RPA) se skládá z horizontálně umístěného rotujícího kotouče s vnějším průměrem 6,4 m. Obvodová rychlost je postupně regulovatelná až na max. 120 km/h. Rotace může nastat oběma směry. Okraj rotujícího kotouče je opatřen radiálně umístěnými pouzdry pro upevnění zkušebního tělesa. Rozměry pouzder se odvíjejí od velikosti zkušebního tělesa (viz Oddíl 4.1.2). Rotační kotouč se nachází v plně klimatizované a uzavřené místnosti.

# Kola

Zatížení zkušebního tělesa je vyvíjen prostřednictvím přejíždění pevně stanoveného počtu kol. Počet kol, druh pneumatik, zatížení kol, tlak v pneumatikách, odklon kola a šikmý běh kola mají vliv na zatížení zkušebního tělesa.

Zatížení nastává zásadně podle DIN EN 13197 se 2 páry kol. Kola jednoho páru jsou umístěna proti sobě. Pokud je se 4 páry kol docíleno srovnatelných výsledků, může být zkouška provedena také odlišně se 4 páry kol místo 2 párů kol. Může být vycházeno ze srovnatelnosti výsledků, pokud se denní a noční viditelnost vzájemně neliší o více než 15 % a drsnost se neliší o více než max. ± 5 SRT jednotek.

Každá zkouška začíná s novými pneumatikami. Používány jsou běžně prodávané pneumatiky na osobní vozy. Pneumatiky by měly mít minimálně rozměr 205/60, aby byla dodržena šířka styku pneu s povrchem minimálně 150 mm. Pokud používaný typ pneumatiky nemůže být dále používán, je nutno provést srovnávací proces, aby se zajistilo, že s novým typem pneumatik bude docíleno srovnatelných výsledků. Pro určování srovnatelnosti platí ty samé meze, jako pro použití 4 párů kol.

Okružní zkušební zařízení musí splňovat následující technické rámcové podmínky:

Zatížení kola se musí nacházet mezi 0 N a 4000 N. Tlak v pneumatikách se musí nacházet mezi 0 MPa a 0,3 MPa. Rámcové podmínky pro zkoušku způsobilosti systémů značení jsou uvedeny v tabulce 3. Systém upevnění kol musí připouštět nastavení šikmého běhu kola s tolerancí ± 10‘ a odklonu kola s tolerancí ± 1°. Před započetím nového zkušebního chodu musí být zkontrolováno nastavení šikmého běhu a odklonu kola a rovněž tlak v pneumatikách. Po každém delším přerušení zkušebního chodu by měly být zkontrolovány parametry, a je-li to nutné, měly by být upraveny.

# Zkušební těleso

Prověřované systémy značení jsou upevněny na speciální zkušební tělesa. Zkušební tělesa musí disponovat dostatečnou pevností, aby se kvalita povrchu během zkoušky neměnila a musí umožňovat manipulaci při teplotách až do 50 °C bez viditelných deformací nebo lomů. K výrobě zkušebních těles se používá materiál s obsahem bitumenu (např. litý asfalt). Drsnost povrchu zkušebního tělesa je určována postupem, který odpovídá popisu v DIN EN 13036-1. Hloubka drsné vrstvy činí ≤ 0,6 mm a odpovídá třídě RG 1 podle DIN EN 13197. Velikost zkušebního tělesa činí

Délka:	397 mm (± 2 mm)

Šířka:	198 mm (± 2 mm)

Tloušťka:	48 mm (± 2 mm).

Upevnění zkušebního tělesa do pouzdra se postará o to, aby se horní části zkušebních těles nacházely ve stejné výši s vnější částí pouzdra, aby se zabránilo skokům. Musí vzniknout rovnoměrná pojížděná plocha bez skluzů nebo vibrací a zkušební tělesa musí být ve svých pouzdrech nepohyblivá.

# Systém čištění

Během zkoušky jsou z rotačního kotouče odstraňovány stlačeným vzduchem uvolněné částice, aby se zabránilo vzájemného ovlivnění zkušebních vzorků.

Navíc mohou být pneumatiky během zkoušky chlazeny pomocí rozprašování vody. Chlazení pneumatik je zásadně vyžadováno pro termoplastické aplikace.

# Příprava zkušebních těles

# Aplikace

Na zkoušku mají vliv různé faktory v rámci aplikace, hlavně druh aplikace a nanášené množství, směr aplikace a podmínky schnutí, příp. podmínky vytvrzování.

Systémy značení jsou aplikovány zásadně způsobem, jakým se aplikace předpokládá v praxi. Zadavatel musí udat všechny požadované údaje pro aplikaci, včetně všech požadovaných komponentů a jejich množství, a rovněž uvést druh aplikace. Aplikační postup (detailní označení podle tab. 1), a rovněž všechna data zjištěná během aplikace, jsou dokumentována v aplikačním protokolu. Aplikace je prováděna za dohledu akreditované zkušební laboratoře nebo zkušebnou, která je zkušební laboratoří akreditována. Pokud je to požadována, může být zadavatel přítomen při aplikaci.

Z pokusů vyplynulo, že reaktivní systémy, které se skládají se 2 nebo 3 složek (poměr daný recepturou 98:2 nebo 1:1), docilují s ohledem na dopravně-technické vlastnosti srovnatelných výsledků a mohou být aplikovány za dodržení podmínek výrobce pomocí jednoho nebo druhého poměru daného recepturou. Poměr daný recepturou není na zkušebním certifikátu uveden, pokud výrobce materiálu před započetím zkoušky písemně potvrdí, že materiál na značení může být aplikován jak v poměru daném recepturou 98:2, tak také v poměru daném recepturou 1:1 bez rozdílů v chemickém složení. Komponenty pro poměr 98 ze 2složkového materiálu odpovídají směsi komponentů A a B z 3složkového materiálu se směšovacím poměrem (odpovídajícím receptuře) 1:1. Z toho jsou vyjmuty systémy s reflexními perlami, které indukují tvrdnutí (tzv. reaktivní perly).

Tabulka 1:	Zjednodušená označení aplikačních technik v závislosti na používané skupině materiálů

| Zjednodušené označení aplikačních technik | Detailní označení v aplikačním protokolu | Skupina materiálů |
| --- | --- | --- |
| Technika postřikem | Airless | Barvy, plastické materiály pro postřik za studena, za tepla |
|  | Stlačený vzduch |  |
|  | On Line |  |
|  | Airless s perlami Intermix |  |
|  | Termosprej |  |
|  | Rozprašovaný vzduch v závislosti na dráze |  |
|  | Rozprašovaný vzduch s vnějším mícháním - kapalné tvrdidlo |  |
| Pravidelné aglomeráty | Multidot Line | Plastické materiály pro aplikaci za studena, za tepla |
|  | Pravidelné tečky (Dots) |  |
|  | Termoextrudér |  |
|  | Spotflex |  |
|  | Extrudér / speciální značení |  |
|  | Systém Visidot |  |
| Nepravidelné aglomeráty | Extrudér | Plastické materiály pro aplikaci za studena, za tepla |
|  | Předepjaté ocelové plechové pružiny (systém Feichtner) |  |
|  | Perforovaný plech |  |
|  | Válec s bodci |  |
|  | Posypová technika |  |
| Plná čára | Stroj na výrobu vodorovného značení | Plastické materiály pro aplikaci za studena, za tepla |
|  | Extrudér |  |
| Plná čára se strukturovaným povrchem | Stroj na výrobu čáry + zařízení na vytvoření struktury | Plastika za studena |
|  | Roller |  |
| válcovaný | Předběžný nátěr (primer), válcovaný | Fólie |
|  | Bez primeru, válcovaný |  |
|  | Bitumen plus, válcovaný |  |
|  | Asfalt plus, válcovaný |  |
| Prefabrikovaný systém značení | Prefabrikovaný systém značení roztavitelný pomocí ručního hořáku | Termoplast ev. v budoucnu také plastika za studena |
|  | prefabrikovaný systém značení roztavitelný pomocí ručního hořáku, s dodatečnými termoplastickými body (dots) |  |

V protikladu k detailnímu označení aplikačního postupu v aplikačním protokolu jsou ve zkušebním certifikátu nebo v osvědčení o zkoušce udávána v tabulce 1 vypsaná zjednodušená označení aplikačních technik.

Systém značení je aplikován na 4 zkušebních tělesech. Pokud je nutno určit dobu sušení, je požadováno 5. zkušební těleso. Jedno zkušební těleso slouží jako zpětný vzorek a definuje nový stav. 3 zkušební tělesa jsou přejížděna v okružním zkušebním zařízení.

# Měření vztažená k aplikaci

Značení musí být aplikováno při teplotě vzduchu mezi +10 °C a +35 °C a relativní vlhkosti vzduchu do max. 80 %. Teplota vzduchu, a rovněž relativní vlhkost vzduchu je nutno určit bezprostředně před začátkem aplikace a zdokumentovat ho.

Doba sušení až do doby, kdy je možné přejíždět, musí být stanovena pro barvy a plastické hmoty s aplikací za studena způsobem který odpovídá zatřídění do tříd uvedených v tabulce 2, a zdokumentován společně s klimatickými podmínkami (teplota okolí, teplota povrchu zkušebních těles a relativní vlhkost vzduchu). Pro termoplastická značení je doba schnutí zásadně zatříděna do třídy T2 (≤ 10 min.). Značení je možno přejíždět, pokud při přejetí nenastanou žádné deformace materiálu na značení. Dobu sušení je nutné vždy nastavit s ohledem na DIN EN 13197, Příloha A.

Tabulka 2:	Třídy pro moment, kdy je možné již přejíždět

| Třída pro moment, kdy je možné již přejíždět | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba sušení v minutách | NPD | ≤ 1 | ≤ 10 | ≤ 20 | ≤ 30 |

Během aplikace systému značení musí být určena množství materiálu aplikovaného skutečně na zkušebních tělesech, a rovněž všechny přídavné látky.

Aplikovaná množství materiálu značení se udávají pomocí tloušťky vrstvy. Tloušťku vrstvy je nutné vždy stanovit s ohledem na DIN EN 13197, Příloha C. V některých případech může nastat určení aplikovaného množství prostřednictvím sukcesivního vážení zkušebního tělesa po aplikaci různých komponentů (materiál, posypový prostředek). Tloušťka vrstvy je pak určena z účinného aplikačního množství. Aplikační množství u aglomerátů je zjišťováno díky zvážení množství materiálu bez posypových prostředků. Pro tenkovrstvé systémy je obecně praktičtější měřit tloušťku mokrého filmu pomocí uzemněné kalibrované měřicího komory.

Výsledky je nutno dokumentovat v aplikačním protokolu.

# Odběr vzorků

Za účelem identifikace jsou z každého materiálu na značení, ze všech součástí vícesložkového materiálu, a rovněž z přídavných látek odebírány vzorky během aplikace. Na prováděných vzorcích jsou prováděna chemicko-fyzikální zkoumání za účelem identifikace systému značení.

# Doba přípravy

Barvy s obsahem rozpouštědel smí být přejížděny poprvé v okružním zkušebním zařízení nejdříve 8 a nejpozději 12 dnů po provedené aplikaci. Časový prostor pro disperze musí být o jeden týden delší, než pro barvy obsahující rozpouštědla. Všechny ostatní systémy značení smí být poprvé přejížděny nejdříve 48 hodin po provedené aplikaci.

Připravená zkušební tělesa musí být uskladněna v klimatizované místnosti při teplotě 20° ±5 °C a relativní vlhkosti mezi 45 % a 75 %, aby se usušila, příp. vytvrdila.

# Směr aplikace

Při aplikaci na zkušební tělesa je nutno zohlednit, že zkušební tělesa musí být v okružním zkušebním zařízení vyrovnána tak, aby systémy značení mohly být přejížděny ve směru i v protisměru aplikace.

# Referenční vzorek

V každém zkušebním běhu musí kvůli kontrole bezvadného zkušebního procesu obsaženo minimálně jedno zkušební těleso, které je potaženo standardním systémem značení (referenční vzorek). Musí být stanoven materiál značení, a rovněž pokyny pro aplikaci na referenční vzorek.

Výsledky, kterých se docílí pomocí referenčního vzorku v každé jednotlivé zkoušce, slouží k zabezpečení kvality (viz Oddíl 4.4.5).

# Provedení zkoušky

Připravená zkušební tělesa nesmí být přejížděna dříve, než je dodržena stanovená doba přípravy. Zkušební tělesa, která nejsou zcela vysušena nebo vytvrzena, ovlivní podle okolností ostatní zkušební tělesa, proto nesmí být podrobena zkoušce. K pokrytí požadované plochy měření min. 800 cm2 je nutno použít minimálně nutný počet 3 zkušebních těles, na která je aplikována vždy minimální tloušťka vrstvy na 20 cm. Uspořádání zkušebních těles na okružním zkušebním zařízení probíhá náhodně. 3 zkušební tělesa jednoho systému značení nejsou přitom oddělena, ale jsou umístěna přímo vedle sebe.

Při zkoušce termoplastických materiálů je vyžadováno systematické uspořádání. Zkušební tělesa jsou umístěna tak, aby kolo mohlo pojíždět střídavě přes skupinu zkušebních těles a jednu stejně velkou skupinu prázdných desek. Z rozsahu kola a rozměru zkušebního tělesa, příp. prázdných desek vyplývá že vždy 2 systémy značení, které se skládají vždy ze 3 zkušebních těles, jsou umístěny vedle sebe. Poté následuje 6 prázdných desek, dříve, než jsou umístěny další 2 systémy značení.

# Zkušební podmínky

Zkušební podmínky a měřicí cykly jsou definovány v tabulkách 3 a 4.

Počet současně zkoušených vzorků pro barvy, fólie a plastické materiály aplikované za studen je omezen počtem pouzder na otočném kotouči. Pro termoplastické systémy značení je počet zásadně omezen na 12 vzorků.

Značení z různých materiálů na značení nejsou zásadně zkoušena současně. Rozlišuje se mezi: barvou (barva s obsahem rozpouštědel, disperze), plastické materiály s aplikací za studena, fólie na bázi hliníku, fólie na jiné bázi, termoplastické materiály.

Tabulka 3:	Zkušební podmínky

| Počet zkušebních kol | 4 nebo 8, v závislosti na zkoušeném materiálu (viz Oddíl 4.1.1) |
| --- | --- |
| Typ zkušebních pneumatik | Přípustné běžně prodávané pneumatiky podle Oddílu 4.1.1 Nové pneumatiky pro každou zkoušku |
| Tlak v pneumatikách | 0,25 ± 0,02 MPa |
| Zatížení kola | 3000 ± 300 N |
| Odklon kola | 0° až k maximální odchylce ± 1° |
| Šikmý běh kola | Podle kola proměnlivý +1° (±10‘) / -1° (±10‘) |
| Rychlost | 15 km/h ± 1 km/h při zavodnění 60 km/h ± 3 km/h |
| Směr otáčení | 50 % do každého směru |
| Intervaly měření | 0; 0,01; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 a 4,0 x 106 |
| Pokojová teplota | 5 °C až 10 °C |

Tabulka 4:	Měřicí cyklus

| Měřicí cyklus | Přejetí v měřicím cyklu | Přejetí při zavodnění na začátku | Přejetí za sucha | Přejetí při zavodnění na konci *) | Přejetí při změně směru otáčení | Přejetí celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 000 | 1 750 | 6 500 | 1 750 | 5 000 | 10 000 |
| 2 | 90 000 | - | 88 250 | 1 750 | 25 000 | 100 000 |
| 3 | 100 000 | - | 96 500 | 3 500 | 25 000 | 200 000 |
| 4 | 300 000 | - | 290 000 | 10 000 | 25 000 | 500 000 |
| 5 | 500 000 | - | 490 000 | 10 000 | 25 000 | 1 000 000 |
| 6 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 2 000 000 |
| 7 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 3 000 000 |
| 8 | 1 000 000 | - | 980 000 | 20 000 | 25 000 | 4 000 000 |
| *) K zavodnění má být použita výhradně voda bez jakýchkoli přídavných látek. Při zkoušce termoplastických systémů značení je počet přejetí při zavodnění zvýšen o 50 %. Počet přejetí v suchém stavu je odpovídajícím způsobem přizpůsoben. |  |  |  |  |  |  |

# Měření týkající se zařízení a zkušební podmínky

Tlak v pneumatikách, odklon kola a úhel přiložení je nutno prověřit způsobem odpovídajícím oddílu 4.1.1, a je-li to nutné, zkorigovat.

Teplota v místnosti, teplota povrchu zkušebních desek, zatížení kola, rychlost a počet přejetí je nutno během zkoušky průběžně sledovat a evidovat.

# Měření dopravně-technických vlastností systémů značení

Dopravně technické vlastnosti systémů značení jsou určovány průběžně během zkoušky způsobilosti. Měření probíhají zásadně způsobem odpovídajícím zadáním normy DIN EN 1436.

Zjišťována je viditelnost za sucha na základě koeficientů jasu u difúzního osvětlení Qd a podíly normované barvy (x,y) z místa umístění barvy, viditelnost za noci v suchém stavu na základě koeficientů jasu u zpětné reflexe RL (za sucha), viditelnost za noci ve vlhkém stavu na základě koeficientů jasu u zpětné reflexe RL (za vlhka) u typu značení II, drsnost v jednotkách SRT a opotřebení v procentech.

Zjištění koeficientů jasu u zpětné reflexe RL (za vlhka) nastává při 2% příčném sklonu zkušebních desek.

Pro opotřebení je určován poměr plochy zakryté značením v přejetém stavu vůči stejné ploše, která není ve stavu, kdy je přejížděna. Přesné údaje k tomuto obsahuje přepracovaný návod pro aglomerovaná značení (nyní předložen jako návrh).

Měření probíhají na všech 3 zkušebních deskách a jako výsledek je udávána vždy vypočtená střední hodnota. Plocha zakrytá při měřeních na všech 3 zkušebních deskách by měla činit minimálně 400 cm².

Měření probíhají před začátkem přejíždění a po ukončení měřicího cyklu. Pro světelně-technické vlastnosti je měřen nový stav po 10 000 přejetí. Měření světelně-technických vlastností před začátkem přejíždění slouží výhradně pro informaci a není pro výsledek zkoušky relevantní.

Při měření drsnosti je měřen nový stav před započetím přejíždění. Členění měřicích cyklů se mimo jiné řídí podle tříd provozu a může být zjištěno v tabulce 5. Měřicí cyklus 1 končí po 10 000 přejetí.

Tabulka 5:	Přiřazení tříd provozu k měřicím cyklům

| Měřicí cyklus | Třída provozu | Počet přejetí |
| --- | --- | --- |
| 1 | P0 | < 50 000 |
| 2 | P2 | 100 000 |
| 3 | P3 | 200 000 |
| 4 | P4 | 500 000 |
| 5 | P5 | 1 000 000 |
| 6 | P6 | 2 000 000 |
| 7 | - | 3 000 000 |
| 8 | P7 | 4 000 000 |

# Hodnocení zkoušek

Výsledky zkoušky způsobilosti jsou shrnuty v tabulce naměřených hodnot. Pokud jsou splněny minimální požadavky podle ZTV M pro nový a opotřebovaný stav, a rovněž požadavky TL M, může být vystaveno ve zkušebním certifikátu (viz Příloha A). Pro minimální požadavky podle ZTV M byly pro světelně-technické vlastnosti zvoleny vyšší třídy podle DIN EN 1436. Pokud jsou minimální požadavky nižší, než povoluje ZTV M a/nebo nejsou splněny požadavky podle TL M, minimální požadavky podle DIN EN 1436 ovšem splněny jsou, může být vystaveno osvědčení o zkoušce (viz Příloha A). V případě osvědčení dle DIN EN 1436, na rozdíl od zkušebního certifikátu podle ZTV M, není možné specifikovat výkon pro jednu nebo více vlastností, pokud to žadatel požaduje.

Pro určení drsnosti byly na základě provedených příčných srovnání měřených hodnot drsnosti na zkušebních polích a RPA stanoveny odlišné požadavky pro RPA. K hodnotě SRT zjištěné na RPA při zkoušce je připočítáno 5 bodů, takže je nejnižší třída S1 hodnocena jako splněná vždy při hodnotě SRT 40. Toto pravidlo ovšem neplatí pro měření drsnosti v novém stavu před započetím přejíždění. Zde je vyžadována SRT hodnota 45.

# Kontrola zkoušek (reprodukovatelnost)

V každém zkušebním chodu je kvůli kontrole bezvadného průběhu zkoušky obsažen jeden referenční vzorek.

Na každém referenčním vzorku je nutno v rámci zkoušky způsobilosti stejně tak měřit všechny vlastnosti uvedené v Oddílu 4.4.3. Výsledky měření by se neměly odchýlit od původních výsledků měření pro zvolený vzorek s ohledem na následně uvedené tolerance.

15 % pro viditelnost za dne

15 % pro noční viditelnost po 100 000 přejetí

± 5 SRT jednotek pro drsnost

Pokud jsou odchylky větší, je nutno prověřit rámcové podmínky zkoušky, a rovněž referenční materiál samotný, aby mohlo být vycházeno z toho, že průběh zkoušky je bezvadný.

# Chemicko-fyzikální zkoušky materiálů značení a přídavných látek (zkouška původního vzorku)

# Obecné informace

Zkoušky původního vzorku slouží pro zajištění kvality a pro kontrolu materiálů na značení, zda neobsahují zakázané nebezpečné látky. Současně slouží zkouška původního vzorku jako podklad pro pozdější zkoušky shody vzorků. V DIN EN 1871 jsou stanoveny chemicko-fyzikální požadavky na materiály na značení jako součást systémů značení. Požadavky na posyp a premix skleněných perel se řídí podle DIN EN 1423 a DIN EN 1424. Zkoušky k identifikaci materiálu na značení a fólií na značení jsou popsány v normách DIN EN 12802 a DIN EN 1790.

Analýzy původních vzorků, které je nutno při zkoušce způsobilosti systémů značení provést, jsou uvedeny v tabulce 7. Nutné odchylky od stávajících postupů jsou popsány v Oddílu 5.3.

Tabulka 7 Přehled standardních zkušebních postupů

| Parametr | Barvy obsahující rozpouštědlo (primery) | Disperze | Reaktivní látky | Termoplastické látky | Fólie | Odkaz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hustota | X | x | X |  |  | ISO – 2811-1 |
| Podíl prchavých materiálů | X | x |  |  |  | DIN EN 12802 |
| Podíl pojiva | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Obsah oxidu titaničitého | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Podíly premix. těles |  |  | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Analýza posypu | X | x | X | x |  | DIN EN 1423, TP M |
| Analýza olova a kadmia | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | x 1) | ISO 11466 |
| Zbytek po zpopelnění | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Infračervené spektrum pojiva | X | x | X | x |  | DIN EN 128022) |
| Infračervené spektrum pigmentů a plniv | X | x | X | x |  | DIN EN 12802 |
| Určení VOC/monomery/oligomery | X | x | X |  |  | DIN EN 12802 |
| Analýza lepicí vrstvy |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Termogram |  |  |  |  | x | DIN EN 1790 |
| Obrazová analýza |  |  |  |  | x | TP M |
| Bod měknutí podle Wilhelmiho |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |
| Test průsaku |  |  |  | x |  | DIN EN 1871 |

- V případě potřeby u materiálů pro dočasná značení

- U disperzí musí být extrahováno pojivo s tetrahydrofuranem (THF), aby se zamezilo sraženinám.

# Odběr vzorků

V rámci zkoušky způsobilosti zadavatel písemně potvrdí, že materiály a přídavné látky, které budou dány k dispozici pro aplikaci, jsou pro produkci reprezentativní. Je odpovědný za to, aby zkušební množství dodaná pro zkoušku původních vzorku (viz 4.2.3) byla dostatečná.

Nádoby k odběru vzorků je nutno po naplnění těsně uzavřít a chránit vhodnou pečetí proti manipulacím. Vhodnými nádobami na vzorky jsou např. plechové nádoby o objemu 1 l se zatlačovacím víkem nebo plynovým těsněním, zašroubovatelné plastové nádoby z polyethylenu nebo polypropylenu. Ztrátám rozpouštědel lze zabránit, pokud jsou nádoby na vzorky naplněny co možná nejvíce a po uzavření jsou jednou otočeny. U systémů značení na bázi vody je požadováno použití plynotěsných plastových nádob nebo uvnitř potažených plechových nádob se zatlačovacím víkem.

Vzorky je nutno opatřit jednoznačným popisem.

# Zkouška původního vzorku u neprefabrikovaných systémů značení

Charakteristické vlastnosti systému značení předkládá žadatel se žádostí o zkoušku způsobilosti a jsou zaznamenávány, kontrolovány a dokumentovány během zkoušky prototypu, aby umožnily identifikaci v rámci pozdější kontrolní zkoušky podle ZTV M. Zkušební postup původních vzorků je popsán následně.

# Určení organických a anorganických podílů

Podíl těkavých složek barev na značení a primerů musí být vždy stanovens ohledem na DIN EN 12802 pomocí zvážení rezidua získaného po tříhodinové temperaci při 105 °C v sušicí skříni s cirkulujícím vzduchem. Toto reziduum je dále používáno pro měření podílu pojiv a podílu anorganických součástí. Po čtyřhodinovém termickém ošetření při 4450°C v muflové peci jsou organická pojiva zcela rozložena. Zbylé reziduum odpovídá anorganickému podílu. Zvážením před a po termickém ošetření jsou určeny podíly příslušných hmot. Anorganické reziduum, které takto obdržíme, je použito k tomu, aby se identifikovaly pigmenty a plniva a k určení obsahu oxidu titaničitého.

# Určení prchavých organických sloučenin a monomerů/oligomerů

Určení těkavých organických součástí v materiálech na značení a přídavných látkách musí být provedeno vždy podle EN 12802 pomocí plynové chromatografie za použití detektoru pro selekci hmoty (GC-MS).

Platí následující požadavky podle TL M:

Materiály na značení smí obsahovat maximálně 25 hmotnostních procent těkavých organických rozpouštědel.

Rozpouštědla, která jsou zatříděna v globálně harmonizovaném systému jako jedovatá (akutně toxická, kategorie 1, 2 nebo 3) nebo jako nebezpečná (mutageny, karcinogeny, akutně toxická, toxická pro reprodukci, toxická pro orgány, kategorie 1, 1A nebo 1B), smí být obsažena pouze v podílech celkem < 0,1 hmotnostního procenta.

Podíly rozpouštědel, která jsou zdraví škodlivá (akutně toxická, kategorie 4 nebo nebezpečná, kategorie 2: mutageny, karcinogeny, akutně toxická, toxická pro reprodukci, toxická pro orgány), nesmí překročit celkem 1,0 hmotnostního procenta. To platí nezávisle na tom, zda jsou tyto látky jako nečistoty nebo jako příměsi.

# Určení obsahu oxidu titaničitého v anorganických reziduích

Obsah oxidu titaničitého se určuje z anorganického rezidua, které obdržíme po zpopelnění materiálu na značení při teplotě 450°C.

Určení probíhá vždy podle procesu popsaného v normě DIN EN 12802. Po varném rozkladu materiálu vzorku v koncentrované kyselině sírově a redukci s hliníkem nastává redoxní titrace se síranem amonno-železitým. Místo vizuální identifikace koncového bodu je dosazena potenciometrická identifikace koncového bodu.

# Určení podílů premix. těles

Obsahuje-li materiál na značení použitý v systému značení premix. tělesa (reflexní tělíska a/nebo zdrsňující prostředek), pak jsou jejich podíly stanovovány vždy podle normy DIN EN 12802 následujícím způsobem:

Vzorek 15 - 20 g des homogenizovaného materiálu na značení je při 450°C termicky upraven v muflové peci. Zbylé anorganické podíly jsou přesívány na sítu o velikosti 90 µm. Proces přesívání je používán pro infračervenou spektroskopickou analýzu plniv a pigmentů. Následně je zbytek ze síta čištěn mokrým procesem, dokud není zcela zbaven pigmentů a plniv. K této separaci může být jako pomocná podpora použita ultrazvuková lázeň a zředěná kyselina octová. Reziduum je v sušičce při cca 150 °C vysušeno a znovu zváženo.

# Určení bodu měknutí podle Wilhelmiho

Termoplastické materiály na značení musí vykazovat také při letních teplotách dostatečnou tvarovou odolnost. V jiném případě by reflexní tělíska uložená v povrchu systémů značení a zdrsňující prostředky byly při přejíždění pneumatikami automobilů zatlačovány hluboko do systému a byla by ovlivněna jejich funkčnost. Pro charakterizaci tvarové odolnosti je prověřován bod měknutí podle normy DIN EN 1871, Příloha F („Wilhelmiho test“). Musí být dosaženo minimálně třídy SP2 (80 °C).

# Odolnost proti průniku

Hloubka průniku při určité teplotě je citlivým identifikátorem pro změny složení termoplastických materiálů na značení. Zkušební teplota musí být stanovena podle tvrdosti termoplastického materiálu. Postup je popsán v DIN EN 1871.

# Zkouška na olovo a kadmium u dočasných systémů značení

Materiály na značení a přídavné látky nesmí obsahovat extrahovatelné podíly těžkých kovů - olova, kadmia nebo antimonu. Předběžné ošetření vzorků nastává postupem vždy podle Německého jednotného postupu pro analýzu vody, odpadní vody a kalů, Oddíl S4 (DEV-S4). Tato zkouška se provádí jako doplnění k postupu podle DIN EN 1790 následovně:

Dva cca 5 x 5 cm velké vzorky fólie jsou zváženy a následně zpopelněny při teplotě 450°C. Reziduum je rozmělněno a proběhne určení těžkých kovů podle ISO 11466 a ICP-OES nebo AAS.

# Zkouška původního vzorku fólií na značení (identifikační proces)

Postupy zkoušky původního vzorku fólií pro silniční značení jsou popsány v normě DIN EN 1790. Doplňující nebo odlišná ustanovení jsou popsána následovně.

# Rezervní vzorky fólií

U fólií, které mají být prověřovány v rámci zkoušky způsobilosti, jsou uchovávány původní vzorky. Tyto rezervní vzorky jsou cca 1 m dlouhé a jsou uchovávány v chladu a bez přístupu světla.

# Analýza obrazu fólií na silniční značení

Jako doplnění k postupu podle DIN EN 1790 jsou vyhotovovány makroskopické a mikroskopické fotografie fólií na silniční značení. Aby bylo umožněno objektivní srovnání velikostí mikroskopických snímků, je dodatečně přidáno měřítko.

# Termogravimetrická analýza fólií na značení

Fólie na značení se zpravidla skládají z více druhů komponentů, které lze od sebe oddělit pouze s velkým úsilím. Kompletní chemická analýza jednotlivých komponentů proto nemá smysl. Termogravimetrická analýza podle DIN EN 1790 ovšem nabízí možnost jednoduchým způsobem charakterizovat složení fólií. Reprezentativní kousky fólie jsou vyraženy z fólie děrováním. U profilovaných fólií se odebírají vzorky z profilových mezer a profilů a výsledky termografie se následně zprůměrují.

Vzorky filmu se zahřívají v zahřívacím zařízení, počínaje pokojovou teplotou s přírůstkem teploty 10 °C/min až do teploty 500 °C v dusíkaté atmosféře. Následně je teplota po dobu 15 minut udržována konstantně na 500 °C a poté je za teplotního přírůstku 10 °C/min žíhána za přítomnosti syntetického vzduchu až do teploty 1000 °C. V důsledku vypaření těkavých součástí a termického, příp. oxidačního rozkladu organického obsahu hmota vzorku specifickým způsobem ubude. Hmota vzorku je měřena v závislosti na příslušné teplotě. Takto obdržíme termogram, který je pro vzorek charakteristický.

# Analýza lepicí vrstvy fólií

K analýze lepicí vrstvy podle DIN EN 1790 je snímáno infračervené spektrum v rozsahu 600 – 4000 cm–1. Na základě jednoduché přípravy vzorků je použita technika ATR (attenuated total reflection).

# Analýza primerů s obsahem bitumenu

Primery s obsahem bitumenu a předběžné nátěry jsou charakterizovány pomocí fyzikálních procesů. Pro tento účel se stanoví bod měknutí (podle DIN EN 1427), penetrace jehly (podle DIN EN 1426) a silová duktilita (podle EN 13589).

# Zkouška původních vzorků přídavných látek

# Analýza reflexních perel a zdrsňujících prostředků (systémy premix. a posyp. prostředků)

Požadavky na reflexní tělesa a zdrsňující prostředky jsou popsány v normě DIN EN 1423 (posypové prostředky) a DIN EN 1424 (premix. tělíska). Navíc platí pro posypové prostředky nezávisle na materiálu a pro premix. tělesa pro termoplastické materiály požadavky podle Přílohy C.

Aplikací obrazem podporované analýzy částic a digitální mikroskopie je umožněno určit ve směsi z reflexních tělísek a zdrsňujících prostředků jak jejich podíly ve směsi, tak také rozdělení velikostí zrn a parametrů tvarů zrn u jednotlivých frakcí. Určení indexu lomu nastává v případě potřeby pomocí vhodných imerzních tekutin pod digitálním mikroskopem. U směsí z reflexních těles a zdrsňujících prostředků je nutno udat poměr jejich hmoty (m/m), identitu a specifickou hmotnost všech použitých součástí a linie síta pro reflexní tělesa a zdrsňující prostředky. Identita součástí a index lomu reflexních těles nesmí být měněny. Je nutno uvést potahy zlepšující přilnutí (coating) a/nebo reaktivní potahy.

Od jmenovité velikosti 0,300 mm nesmí poměr velikostí dvou po sobě jdoucích sít v rámci linie síta činit více než 1,2. Tato úprava platí odděleně jako pro reflexní tělesa, tak také pro zdrsňující prostředky.

# Analýza potahů (coating) reflexních těles a zdrsňujících prostředků

Důležitých dopravně-technických vlastností silničních značení je dosaženo prostřednictvím bezchybných a trvalých vazeb posypových prostředků s povrchem materiálů na značení. Ke zlepšení přilnutí posypových prostředků v materiálu pro značení jsou tyto často potaženy silanem nebo siloxanem. Tyto látky způsobují trvalejší uložení do pojiva materiálu pro značení. Výběr nátěrového materiálu vhodného pro příslušný materiál na značení zde má rozhodující význam, protože trvanlivost vložení může ovlivnit dopravně technické vlastnosti a související měřené hodnoty. Výběr provádí výrobce tkaniny po konzultaci s distributorem. Nátěrový materiál se doporučuje prokázat v rámci zkoušky původního vzorku.

# Analýza ostatních přídavných látek

Přídavné látky jako prostředky pro předběžný nátěr, primery, rozpouštědla atd. jsou analyzována jako barvy pro značení. Od tohoto se lze odchýlit pouze ve zdůvodněných případech.

Tvrdší (kapalné nebo pevné) jsou analyzovány infračervenou spektroskopií. Tyto nesmí být před analýzou vystaveny žádnému tepelnému zatížení. Zkušební metody odpovídají metodám zkoumání pojiv, které jsou popsány v normě DIN EN 12802.

# Příloha A

Zkušební certifikát

Akreditovaná zkušební laboratoř pro oblast výroby značení jízdních drah, číslo akreditace

Osvědčení o zkoušce systému značení na okružním zkušebním zařízení (RPA)

Zkušební číslo:

- Žádost

Zadavatel:

Věc žádosti:	Zkouška opotřebení a provozně-technických vlastností systémů značení podle zkušebních podmínek TP M (vydání z února 2017) a podle DIN EN 13 197 vydání z července 2014). Třídy provozně-technických vlastností se řídí normou DIN EN 1436 (vydání z ledna 2009).

- Předmět zkoušky

2.1	Druh systémů značení

-	označení systému:

-	označení látky:

-	výrobce látky:

-	druh látky:

-	teplota zpracování [°C]/
poměr daný recepturou:

-	tloušťka vrstvy [pm]/ množství [kg/m2]:

-	aplikační postup:

2.2	Posypové přídavné látky

-	množství reflexních tělísek, výrobce reflexních tělísek, označení refl. tělísek:

-	prostředek pro zdrsnění:			možno obdržet jako směs v poměru         reflexních tělísek

2.3	Aplikace nastala podle zadání žadatele za udání výše uvedených technických údajů (pokud nelze měřit) v prostoru akreditované zkušební laboratoře v ní samé, nebo ve zkušebně touto laboratoří autorizované.

- Výsledky zkoušky:

3.1	Bylo dosaženo požadavků na provozní třídu P 	. Pro jednotlivé provozně-technické vlastnosti bylo dosaženo následujících tříd podle DIN EN 1436:

|  | Nový stav | Opotřebovaný stav |
| --- | --- | --- |
| - drsnost: | ≥ S 1 | S |
| - viditelnost v noci, za sucha: | R | R |
| - viditelnost v noci, za mokra: | RW | RW |
| - viditelnost za dne: | Q | Q |
| - přejetí: | T |  |

3.2	Minimální požadavky na odolnost vůči opotřebení byly splněny u 90 % zbylé plochy. Výsledky fyzikálně-chemické zkoušky původního vzorku přísluší akreditované zkušební laboratoři.

Tento zkušební certifikát smí být dále předáván nebo zveřejněn pouze kompletní. Předání nebo zveřejnění výtahu z něj podléhá písemnému souhlasu akreditované zkušební laboratoře.

Bergisch Gladbach,

jméno, funkce

Osvědčení o zkoušce

| Zadavatel | Vaše značka Váš dopis ze dne Naše značka Informace předána Telefon Telefax E-mail Datum |
| --- | --- |

Osvědčení o zkoušce systému značení na okružním zkušebním zařízení, číslo zkoušky:

Typ 	-systém značení z 	 pod výše uvedeným zkušebním číslem byl prověřen na okružním zkušebním zařízení podle DIN EN 13197 (vydání z července 2014) do provozní třídy P 	 ( 	 přejetí) a splňuje tímto všechny minimální požadavky podle DIN EN 1436

(vydání z ledna 2009) s ohledem na provozně-technické vlastnosti.

-	označení systému:

-	látka:

-	tloušťka mokrého filmu:

-	posyp (množství/výrobce/označ.):		g/m2,	
		obsaženo jako směs v poměru         v reflexních tělesech

-	aplikační postup:

| Vlastnosti |  | Počet přejetí kolem [mil.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Odolnost proti opotřebení [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drsnost [SRT jednotky] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viditelnost v noci | za sucha | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RL [mcd · m-2 · lx-1] | za vlhka, sklon 2 % | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| viditelnost za dne Qd [mcd · m-2 · lx-1] |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hodnota norm. barvy - koordináty |  | x = |  |  |  |  | y = |  |  |  |  |

1) Tato hodnota slouží výlučně pro informaci zadavatele.

V pověření

jméno, funkce

Strana 1

# Příloha B

VOC - seznamy

| Poř. č. | látka/skupina látek | číslo CAS | index - číslo | číslo EC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | aceton | 67-64-1 | 606-001-00-8 | 200-662-2 |
| 03 | benzol | 71-43-2 | 601-020-00-8 | 200-753-7 |
| 04 | bis(2-ethoxyethyl)ether (diethylenglykoldimethylether, dimethylglykol) | 111-96-6 |  |  |
| 05 | butan-1-ol (n-butylalkohol) | 71-36-3 | 603-004-00-6 | 200-751-6 |
| 06 | butan-2-ol (sec-butylalkohol) | 78-92-2 | 603-127-00-5 | 201-158-5 |
| 07 | 2-n-butoxyethanol (ethylenglykolmonobutylether, butylglykol) | 111-76-2 | 603-014-00-0 | 203-905-0 |
| 08 | 2-(2-n-butoxyethoxy)ethanol (diethylenglykolmonobutylether, butyldiglykol) | 112-34-5 | 603-096-00-8 | 203-961-6 |
| 09 | 2-n-butoxyethylacetát (ethylenglykolmonobutyletheracetát, butylglykolacetát) | 112-07-2 | 607-038-00-2 | 203-933-3 |
| 10 | butoxypropanoly (izomerní směsi) | různé |  |  |
| 11 | 1-n-butoxypropan-2-ol | 5131-66-8 | 603-052-00-8 | 225-878-4 |
| 12 | 1-tert-butoxypropan-2-ol | 57018-52-7 | 603-129-00-6 | 406-180-0 |
| 13 | n-butylacetát | 123-86-4 | 607-025-00-1 | 204-658-1 |
| 14 | sec butylacetát | 105-46-4 | 607-026-00-7 | 203-300-1 |
| 15 | tert. butylacetát | 540-88-5 | 607-026-00-7 | 208-760-7 |
| 16 | 4-butyrolacton (tetrahydro-2-furanon) | 96-48-0 |  |  |
| 17 | cumol (izopropylbenzol) | 98-82-8 | 601-024-00-X | 202-704-5 |
| 18 | cyklohexan | 110-82-7 | 601-017-00-1 | 203-806-2 |
| 19 | p-cymol | 99-87-6 |  |  |
| 20 | dichlormethan (methylenchlorid) | 75-09-2 | 602-004-00-3 | 200-838-9 |
| 21 | 1,2-dioxyethan (ethylenglykoldiethylether, diethylglykol) | 629-14-1 |  |  |
| 22 | diethylether | 60-29-7 | 603-022-00-4 | 200-467-2 |
| 23 | diizopropylether (2-izopropoxypropan) | 108-20-3 | 603-045-00-X | 203-560-6 |
| 24 | 1,1-dimethoxyethan | 534-15-6 | 605-007-00-8 | 534-15-6 |
| 25 | 1,2-dimethoxyethan (ethylenglykoldimethylether, dimethylglykol) | 110-71-4 | 603-031-003 | 203-794-9 |
| 26 | dimethylether | 115-10-6 | 603-019-00-8 | 204-065-8 |
| 27 | 1,4-dioxan (diethylendioxid) | 123-91-1 | 603-024-00-5 | 204-661-8 |
| 28 | di-n-propylether (propylether) | 111-43-3 | 603-045-00-X | 203-869-6 |
| 29 | kyselina octová | 64-19-7 | 607-002-00-6 | 200-580-7 |
| 30 | anhydrid kyseliny octové | 108-24-7 | 607-008-00-9 | 203-564-8 |
| 31 | etanol | 64-17-5 | 603-002-00-5 | 200-578-6 |
| 32 | 2-ethoxyethanol (ethylenglykolmonoethylether, ethylglykol) | 110-80-5 | 603-012-00-X | 203-804-1 |
| 33 | 1-ethoxypropan-2-ol (propylenglykolmonoethylether) | středa 04.02.1569 |  |  |
| 34 | ethylacetát | 141-78-6 | 607-022-00-5 | 205-500-4 |
| 35 | ethylbenzol | 100-41-4 | 601-023-00-4 | 202-849-4 |
| 36 | ethylformiát | 109-94-4 | 607-015-00-7 | 203-721-0 |
| 38 | heptan | 147-82-5 | 601-008-00-2 | 205-563-8 |
| 39 | n-hexan | 110-54-3 | 601-037-00-0 | 203-777-6 |
| 40 | hexan (izomerní směs) | 92112-69-1 | 601-007-00-7 | 295-570-2 |
| 41 | hexan-1-ol | 111-27-3 | 603-059-00-6 | 203-852-3 |
| 42 | izobutylacetát | 110-19-0 | 607-026-00-7 | 203-745-1 |
| 43 | izopropylacetát | 108-21-4 | 607-024-00-6 | 203-561-1 |
| 44 | methanol | 67-56-1 | 603-001-00-X | 200-659-6 |
| 45 | 1-methoxy-2-propylacetát (propylenglykolmonomethyletheracetát) | 108-65-6 |  |  |
| 46 | 2-methoxyethanol (ethylenglykolmonomethylether, methylglykol) | 109-86-4 | 603-011-00-4 | 203-713-7 |
| 47 | 2-methoxyethylacetát (methylglykolacetát) | 110-49-6 | 607-036-00-1 | 203-772-9 |
| 48 | 1-methoxypropan-2-ol (propylenglykolmonomethylether) | 107-98-2 |  |  |
| 49 | methylacetát | 79-20-9 | 607-021-00-X | 201-185-2 |
| 50 | 2-methylbutan (i-pentan) | 78-78-4 | 601-006-00-1 | 201-142-8 |
| 51 | methylcyklohexan | 108-87-2 | 601-018-00-7 | 203-624-3 |
| 52 | methylethylketon (2-butanon, MEK) | 78-93-3 | 606-002-00-3 | 201-159-0 |
| 53 | methylformiát | 107-31-3 | 607-014-00-1 | 203-481-7 |
| 54 | 2-methylpentan (i-hexan) | 107-83-5 |  | 203-523-4 |
| 55 | 4-methylpentan-2-on (methylizobutylketon, MIBK) | 108-10-1 | 606-004-00-4 | 203-550-1 |
| 56 | 2-methylpropan (izobutan) | 75-28-5 |  |  |
| 59 | n-pentan | 109-66-0 | 601-006-00-1 | 203-692-4 |
| 57 | 2-methylpropan-1-ol (izobutanol) | 78-83-1 | 603-108-00-1 | 201-148-0 |
| 58 | n-methyl-2-pyrrolidon (1-methyl-2-pyrrolidinon) | 872-50-4 | 606-021-00-7 | 212-828-1 |
| 60 | pentan-1-ol (n-amylalkohol) | 71-41-0 | 603-006-00-7 | 200-752-1 |
| 61 | pentan-2-ol (sek. amylalkohol) | 6032-29-7 | 603-006-00-7 | 227-907-6 |
| 62 | pentanoly (izomerní směsi) | různé |  |  |
| 63 | petrolether + benzíny (hlavně nearomatické uhlovod. směsi) | různé |  |  |
| 64 | petrolej (hlavně nearomatické uhlovod. směsi) frakce s bodem varu do 240 °C při 1013,25 mbar | různé |  |  |
| 65 | propan-1-ol | 71-23-8 | 603-003-00-0 | 200-746-9 |
| 66 | propan-2-ol (izopropylalkohol, izopropanol) | 67-63-0 | 603-117-00-0 | 200-661-7 |
| 67 | 2-(propyloxy)ethanol (ethylenglykolmonopropylether, propylglykol) | 2807-30-9 | 603-095-00-2 | 220-548-6 |
| 68 | n-propylacetát | 109-60-4 | 607-024-00-6 | 203-686-1 |
| 69 | styrol | 100-42-5 | 601-026-00-0 | 202-851-5 |
| 70 | tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) | 127-18-4 | 602-028-00-4 | 204-825-9 |
| 70 | tetrahydrofuran (oxolan) | 109-99-9 | 603-025-00-0 | 203-726-8 |
| 71 | toluen | 108-88-3 | 601-021-00-3 | 203-625-9 |
| 72 | trichlorethen | 79-01-6 | 602-027-00-9 | 201-167-4 |
| 73 | 1,2,3-trimethylbenzol | 526-73-8 |  |  |
| 74 | 1,2,4-trimethylbenzol | 95-63-6 | 601-043-00-3 | 202-436-9 |
| 75 | 1,3,5-trimethylbenzol | 108-67-8 |  |  |
| 76 | trimethylbenzoly (izomerní směsi) | různé |  |  |
| 77 | lakové benzíny (hlavně nearomatické uhlovod. směsi) | různé |  |  |
| 78 | o-xylol | 95-47-6 | 601-022-00-9 | 202-422-2 |
| 79 | m-xylol | 108-38-3 | 601-022-00-9 | 203-576-3 |
| 80 | p-xylol | 106-42-3 | 601-022-00-9 | 203-396-5 |
| 81 | xyloly (izomerní směsi) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

Následující směsi substancí se skládají z malého počtu jednotlivých vazeb, které zpravidla mohou být také zachyceny jednotlivě.

| Poř. č. | látka/skupina látek | číslo CAS | index - číslo | číslo EC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | trimethylbenzoly (izomerní směsi) | různé |  |  |
| 81 | xyloly (izomerní směsi) | 1330-20-7 | 601-022-00-9 | 215-535-7 |

# Příloha C

# Zajištění kvality posypových prostředků pro systémy značení a premix. termoplastových systémů

Pro zajištění kvality posypových prostředků a premix. termoplastických systémů jsou stanoveny následující parametry na zkoušku původních vzorků směsí posypů pro systémy značení a premix. termoplastových systémů:

- Síta, která je nutno použít, aby se stanovila linie diagramu síta je nutno vzít z normy DIN EN 1423 v ISO 565 – rozměry R40/3. U směsí posypů má být zachyceno na vždy rozměrově nejbližším sítu podle ISO 565 – rozměry R40/3 - pod vyšším jmenovitým sítem minimálně 5 % (kumulativně) reflexních perel.

Tímto má být zaručeno, aby ve směsích posypu bylo k dispozici dostatečné množství větších reflexních perel pro zajištění dostatečné zpětné reflexe.

- Křivka síta zjištěná při zkoušce způsobilosti prostřednictvím akreditované laboratoře pomocí zařízení Camsizer, která se týká směsi posypu, je uloženo jako původní vzorek, pokud žadatel / dodavatel posypu nemůže dodat vlastní křivku zrnitosti zařízení Camsitzer. Přípustná tolerance jednotlivého rezidua na každém sítu podle uvedené specifikace bude do budoucna činit ± 50 % rel. Hodnota uvedená jako 1. - min. 5 % reflexních perel, musí být zásadně dodržena, tzn. 5 % musí být splněno také po zohlednění tolerance 50 % z jednotlivého rezidua na odpovídajícím sítu.

Příklad: Bylo-li na sítu o velikosti 500 μm při zkoušce způsobilosti zjištěno 30 g jako reziduum, pak toleranční rozsah činí 15 g až 45 g. Tím má být zajištěno, aby směsi posypů dodávané v praxi souhlasily se směsmi dodávanými do zkušební laboratoře ke zkoušce způsobilosti v rámci udávaných mezí.

- Pro odběr vzorku při zkoušce způsobilosti platí, že výrobce je sám odpovědný za to, aby do akreditované zkušební laboratoře doručil reprezentativní vzorek. Posyp dodávaný výrobci ke zkoušce způsobilosti, např. ve 25kilogramové nádobě, je prostřednictvím dělení 1/1 rozdělen do objemů nutných pro zkoušku.

- V obchodních názvech posypových prostředků smí být udávána pouze skutečná existující křivka síta.

Vypsané aplikační postupy mohou být zapsanými obchodními známkami nebo podléhat ochraně průmyslového vzoru.

Doba sušení do momentu, kdy je možné přejíždět, závisí mimo jiné na povětrnostních podmínkách a množství aplikovaného materiálu. Doba sušení do momentu, kdy je možné přejíždět, která byla docílena v laboratoři, nesmí být brána jako záruka pro dobu sušení za podmínek, které nastávají v praxi.

Ojeté pneumatiky jsou během zkoušky vyměněny.

Obě normy mají být v budoucnu spojeny. Posypové prostředky a (do budoucna) premix. tělesa mají být používána pouze tehdy, pokud nesou označení značkou CE.

Předloha: Dohoda mezi BASt, výrobcem perel a DSGS v Bergisch-Gladbachu a Braunlage v srpnu 2011